ГЛАВА 5

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1 Методика проведения импедансных измерений тяговых аккумуляторных батарей

Экспериментальная верификация разработанной модели требует такой методики импедансных измерений, которая одновременно удовлетворяет двум требованиям. С одной стороны, она должна быть достаточно строгой с метрологической точки зрения: обеспечивать воспроизводимость, контролируемость температурного режима, сопоставимость частотных спектров и корректность идентификации параметров. С другой стороны, она должна быть приближена к условиям реальной эксплуатации электротранспорта, поскольку целью настоящей диссертации является не лабораторная характеристика батареи как изолированного электрохимического объекта, а построение эксплуатационно пригодной системы диагностики и прогноза остаточного ресурса. Современные обзоры по применению электрохимической импедансной спектроскопии к коммерческим литий-ионным батареям подчёркивают, что именно корректность методики измерения, интерпретации и валидации EIS-данных определяет дальнейшую ценность диагностических и прогностических выводов (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742). Более новые работы, ориентированные на автомобильные и модульные батарейные системы, дополнительно показывают, что точность EIS-измерений существенно зависит от температуры, уровня заряда, схемы подключения и повторяемости измерительного протокола. (https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://doi.org/10.1016/j.coelec.2025.101768) (sciencedirect.com).

В настоящем разделе все табличные данные и иллюстрации трактуются как расчётно-экспериментальные материалы, сформированные в рамках единой методики измерения и анализа импедансных характеристик тяговых аккумуляторных батарей.

5.1.1 Общие принципы организации измерений

В работе импедансные измерения организуются как серия коротких диагностических сессий, встроенных в общую циклограмму ресурсных и режимных испытаний. Это важно потому, что батарея электротранспорта не может рассматриваться как неизменный объект: её импедансный отклик зависит от предыстории нагрузки, температуры, текущего SOC и накопленной деградации. Поэтому для обеспечения сопоставимости спектров каждая измерительная серия должна проводиться после приведения батареи к заранее заданному состоянию.

Базовая последовательность включает:

приведение батареи к заданному уровню SOC;

выдержку до термической стабилизации;

короткий EIS-сеанс в заданном частотном диапазоне;

идентификацию параметров импедансной модели;

дальнейшую циклическую наработку;

повторное измерение после накопления заданного эксплуатационного воздействия.

Такой протокол соответствует современным рекомендациям по EIS-based battery characterization, где подчёркивается необходимость строгой фиксации состояния заряда, температуры и измерительной истории перед интерпретацией спектров (https://doi.org/10.1016/j.coelec.2025.101768) (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451910325001279?utm_source=chatgpt.com).

Ниже приведена структурированная последовательность выполнения расчётно-экспериментальных импедансных измерений батареи в составе общего цикла ресурсных испытаний.

Рисунок 5.1 — Последовательность проведения расчётно-экспериментальных импедансных измерений батареи

На рисунке показан полный цикл измерительной процедуры: приведение батареи к заданному уровню заряда, термостабилизация и выдержка, короткий EIS-сеанс, идентификация параметров, дальнейшая циклическая наработка и повторное измерение. Такая схема отражает не разовое лабораторное измерение, а систематическую процедуру мониторинга батареи в ходе ресурсных испытаний.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он формализует экспериментальный протокол как часть прогностической системы, а не как вспомогательную лабораторную процедуру. Практическая значимость заключается в возможности использовать данный алгоритм как основу регламентированной программы испытаний тяговых аккумуляторных батарей.

5.1.2 Выбор частотного диапазона измерений

Классическая полная электрохимическая импедансная спектроскопия батарей обычно выполняется в диапазоне от очень низких до высоких частот, например от 10−2 10−1 Гц до 104 105 Гц. Именно такой диапазон позволяет разделить вклад омической, интерфейсной и диффузионной компонент. В современных исследованиях для литий-ионных элементов и модулей часто используется диапазон от 0.01 Гц до 100 кГц, особенно при анализе температурной и SOC-зависимости спектра. (https://doi.org/10.1016/j.coelec.2025.101768) (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608) (https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://www.mdpi.com/2313-0105/11/11/389?utm_source=chatgpt.com)

Однако для целей настоящей диссертации важно сочетать полноспектральную диагностику и ограниченный набор частот для возможной BMS-реализации. Поэтому методика строится двухуровнево:

полный спектр используется на этапах идентификации и верификации модели;

ограниченный набор частот используется на этапах ускоренной экспресс-оценки состояния.

В качестве полного окна в работе принимается диапазон

,

что обеспечивает охват:

высокочастотной области RΩ,

среднечастотной области Rct и Cdl,

низкочастотной области σ и диффузионных ограничений.

В качестве редуцированного диагностического набора используются частоты

,

обоснованные ранее в главе 3.

Для наглядного представления измерительного окна и редуцированного набора диагностических частот построена расчётно экспериментальная частотная диаграмма.

Рисунок 5.2 — Частотное окно измерений и выделенные диагностические точки.

На рисунке показано общее частотное окно импедансных измерений, а вертикальными линиями выделены диагностические точки, используемые для сокращённой процедуры анализа. Это позволяет совместить полноспектральную экспериментальную верификацию модели с инженерно ориентированной схемой экспресс-диагностики.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он объединяет спектральную полноту и алгоритмическую редукцию в рамках одной методики измерения. Практическая значимость заключается в том, что такая схема позволяет переходить от исследовательского режима испытаний к будущей встроенной реализации в BMS без изменения общей диагностической логики.

5.1.3 Уровень сигнала и условие линейности

Импедансная спектроскопия батареи основана на анализе отклика на малое гармоническое возмущение. Следовательно, величина тестового сигнала должна обеспечивать выполнение условия малосигнальной линейности:

,   ,

где U0 и I0 – характеризуют текущее рабочее состояние батареи.

В работе амплитуда тестового сигнала выбирается в диапазоне от 5 до 50 мА для элементного уровня и согласованно масштабируется для модульных батарейных сборок. Такой выбор соответствует общепринятой практике battery EIS measurements, при которой стремятся получить устойчивый спектр без существенного смещения электрохимического состояния исследуемого объекта (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (https://doi.org/10.1016/j.coelec.2025.101768) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451910325001279?utm_source=chatgpt.com).

При этом необходимо учитывать, что для модулей и батарейных блоков проблема малосигнальности осложняется ростом абсолютной мощности сигнала и чувствительностью измерительной схемы к паразитным сопротивлениям соединений. Поэтому в методике диссертации особое внимание уделяется калибровке схемы подключения и воспроизводимости контактных условий.

5.1.4 Температурная стабилизация и выдержка перед измерением

Одним из наиболее существенных факторов погрешности EIS-измерений является нестабильность температуры. Показано, что variations in temperature and SOC могут существенно искажать результаты измерения импеданса, особенно в низко- и среднечастотной области, а для модульных и автомобильных батарей даже небольшие температурные отклонения приводят к заметному изменению формы спектра (https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://doi.org/10.1016/j.coelec.2025.101768) (https://www.mdpi.com/2313-0105/11/11/389?utm_source=chatgpt.com).

В связи с этим в работе измерения проводятся после термической выдержки, обеспечивающей приближение батареи к квазистационарному тепловому состоянию. Базовым температурным режимом принимается

.

Дополнительные серии выполняются при пониженных и повышенных температурах для проверки режима чувствительности модели.

Время выдержки между окончанием заряда или разряда и началом импедансного теста выбирается так, чтобы минимизировать влияние переходных релаксационных процессов. В термически и электрически нагруженных сценариях используется увеличенная пауза стабилизации.

5.1.5 Контроль состояния заряда перед измерением

Важной особенностью импедансного отклика является его выраженная зависимость от SOC. Современные исследования показывают, что для коммерческих Li-ion cells and modules величины Re(Z), Im(Z), характерные частоты и идентифицируемые параметры модели существенно меняются при изменении состояния заряда. Это означает, что без жёсткой фиксации SOC сопоставление спектров теряет корректность (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608) (https://doi.org/10.1155/2024/9657360?utm_source=chatgpt.com) (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2024/9657360?utm_source=chatgpt.com).

Поэтому в диссертации измерения выполняются при заранее заданных уровнях состояния заряда, например:

.

Такой выбор позволяет охватить:

нижнюю рабочую область;

среднюю номинальную область;

верхнюю область, критичную для оценки ресурса и режима заряда.

С точки зрения дальнейшего прогноза RUL это особенно важно, поскольку импедансный отклик батареи в реальной эксплуатации должен интерпретироваться с учётом текущего SOC.

5.1.6 Схема подключения и снижение измерительных погрешностей

Для батарейных модулей и особенно для тяговых сборок ключевую роль играет измерительная схема. В recent study on EIS accuracy and repeatability for automotive battery modules показано, что ошибки коммутации и особенности wiring mainly affect higher-frequency accuracy, тогда как температура и SOC особенно сильно влияют на низко- и среднечастотные участки спектра (https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://www.mdpi.com/2313-0105/11/11/389?utm_source=chatgpt.com).

С учётом этого в методике предусматриваются:

жёсткая фиксация схемы подключения;

повторяемая коммутация токовых и измерительных цепей;

контроль переходных сопротивлений;

использование единой процедуры калибровки перед измерительной серией.

Это необходимо для того, чтобы изменение спектра действительно отражало состояние батареи, а не изменения измерительной инфраструктуры.

Таблица 5.1 – Основные параметры методики импедансных измерений

| Параметр методики | Принятое значение / диапазон |
| --- | --- |
| Частотный диапазон полного спектра | 10−2 - 104 Гц |
| Ограниченный набор диагностических частот | 1000, 100, 10, 2, 0.3 Гц |
| Амплитуда тестового сигнала | 5–50 мА |
| Базовая температура измерений | 20 ±1 ⁰C |
| Основные уровни SOC | 20 %, 50 %, 80 % |
| Режим перед измерением | Пауза после заряда/разряда и термостабилизация |
| Форма данных | Re(Z), Im(Z) |

Таблица задаёт унифицированную рамку проведения измерений и служит основой для сопоставимости последующих расчётно экспериментальных результатов.

5.1.7 Повторяемость и структура измерительной выборки

Для верификации модели одного спектра недостаточно. Необходимы серии измерений, повторяющиеся:

по температуре;

по SOC;

по наработке;

по типу эксплуатационного режима.

Поэтому в диссертации измерительная выборка строится как стратифицированная матрица:

,

где mode описывает тип предшествующего эксплуатационного воздействия. Такая структура делает возможным не только восстановление параметров эквивалентной схемы, но и последующую проверку того, как они эволюционируют под действием транспортных условий эксплуатации.

Таблица 5.2 – Структура расчётно-экспериментальной выборки импедансных измерений

| Фактор | Уровни |
| --- | --- |
| Температура | 0 °C, 20 °C, 40 °C |
| Состояние заряда SOC | 20 %, 50 %, 80 % |
| Наработка | 0, 500, 1000, 1500, 2000 эквивалентных циклов |
| Режим предыстории | Базовый, с токовыми пиками, с интенсивной рекуперацией, тяжёлый совмещённый |
| Частота | Полное окно + редуцированный набор точек |

Такая структура выборки особенно важна для электротранспорта, поскольку позволяет соотнести импедансный отклик не только с «возрастом» батареи, но и с характером её предшествующей эксплуатации.

5.1.8 Последующая обработка результатов измерений

После получения спектров выполняются:

фильтрация и контроль качества данных;

построение диаграмм Найквиста и Боде;

идентификация параметров RΩ, Rct, σ, τct;

расчёт диагностического критерия Kdeg;

обновление прогностической модели RUL.

Таким образом, методика измерения изначально строится не как изолированная экспериментальная процедура, а как часть общей эксплуатационно-прогностической схемы диссертации.

Вывод по разделу 5.1

В разделе 5.1 сформирована методика проведения импедансных измерений тяговых аккумуляторных батарей, ориентированная на задачи верификации диагностической и прогностической модели. Показано, что корректность измерений определяется строгой фиксацией температурного режима, уровня SOC, измерительной схемы и предыстории нагрузки. Обоснован выбор полного спектрального окна и ограниченного набора диагностических частот. Предложена структура измерительной выборки, учитывающая температуру, наработку и тип эксплуатационного режима. Тем самым создана методическая основа для следующего раздела 5.2, в котором будет дана характеристика исследуемых батарей и режимов испытаний.

5.2 Характеристика исследуемых батарей и режимов испытаний

В экспериментальной части исследования в качестве объектов верификации были приняты четыре типа тяговых аккумуляторных систем: NMC, LFP, LTO и Na-ion. Такой выбор обусловлен тем, что именно эти классы батарей наиболее показательны с точки зрения различия эксплуатационных свойств: NMC-системы характеризуются высокой удельной энергией, LFP — повышенной циклической стабильностью, LTO — выраженной мощностной устойчивостью и быстрым зарядно-разрядным откликом, а Na-ion рассматриваются как перспективное направление снижения стоимости и расширения ресурсной базы аккумуляторных технологий. Для EV-батарей различия между химиями по импедансному поведению, температурной чувствительности и режимной нагрузочной устойчивости действительно существенны, что подтверждается современными работами по automotive lithium-ion batteries, module-level EIS и RUL prediction based on impedance features. (https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.11.018) (https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108188) (sciencedirect.com)

В настоящей работе характеристики батарей задаются в виде расчётно-экспериментального набора, согласованного с типовыми диапазонами тяговых аккумуляторных систем и пригодного для экспериментальной верификации импедансно-прогностической модели.

Ниже приведено сопоставление исследуемых батарейных систем по основным техническим параметрам

Рисунок 5.3 — Исследуемые батарейные системы и их расчётно-экспериментальные параметры

На рисунке сопоставлены четыре химические системы — NMC, LFP, LTO и Na-ion — по ёмкости, номинальному напряжению и допустимой пиково-мощностной нагрузке. Видно, что LTO-система выделяется повышенной мощностной способностью, NMC — более высоким рабочим напряжением, LFP — балансом между ёмкостью и режимной устойчивостью, а Na-ion — более умеренными параметрами при перспективной экономической привлекательности.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он задаёт экспериментальную рамку дальнейшего сравнения импедансных и ресурсных характеристик разных батарейных систем. Практическая значимость заключается в том, что такая постановка позволяет проверить переносимость диагностической и прогностической модели между различными типами тяговых батарей.

Таблица 5.3 – Расчётно-экспериментальные характеристики исследуемых батарей

| Тип батареи | Номинальное напряжение элемента, В | Номинальная ёмкость, А·ч | Допустимая пиковая нагрузка, C | Основной сценарий применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMC | 3.65 | 52 | 3.0 | Городской и междугородний электротранспорт |
| LFP | 3.20 | 56 | 2.5 | Электробусы, коммунальный транспорт |
| LTO | 2.30 | 48 | 5.0 | Высокомощностные и частоцикловые системы |
| Na-ion | 3.00 | 44 | 2.2 | Перспективные ресурсосберегающие транспортные системы |

Для верификации модели были сформированы четыре основных режима испытаний:

базовый городской;

режим с выраженными токовыми пиками;

режим с интенсивной рекуперацией;

тяжёлый совмещённый режим.

Именно такое разделение соответствует логике всей диссертации: ресурс батареи оценивается не только по числу циклов, но и по характеру транспортной миссии. Современные исследования реальных EV-operating conditions и battery end-use behavior подтверждают что профиль нагрузки и режим эксплуатации существенно меняют траекторию деградации батареи. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233554) (https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102512) (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775323005086?utm_source=chatgpt.com)

Таблица 5.4 – Расчётно-экспериментальные режимы испытаний батарей

| Режим испытаний | Температура | Нагрузочный профиль | Рекуперация | Глубина цикла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый городской | 20 ± 1 ºC | Умеренный | Средняя | 20–30 % |
| С токовыми пиками | 20 ± 1 ºC | Высокая пиковая нагрузка | Низкая | 30–50 % |
| С интенсивной рекуперацией | Переменная | Средняя | Высокая | 30–50 % |
| Тяжёлый совмещённый | 0–40 °C | Пики + переменный ток | Высокая | 50–80 % |

Вывод по разделу 5.2

В разделе 5.2 задана экспериментальная база исследования: сформирован набор батарейных систем NMC, LFP, LTO и Na-ion и определены режимы испытаний, отражающие основные сценарии эксплуатации электротранспорта. Это позволяет перейти к параметрической идентификации модели и к экспериментальному сопоставлению спектров и ресурса.

5.3 Экспериментальная идентификация параметров модели для Li-ion, LFP, LTO и Na-ion систем

Экспериментальная идентификация параметров модели является центральным элементом всей верификационной главы, поскольку именно здесь осуществляется переход от измеряемого импедансного спектра к параметрам RΩ, Rct, σ и τct которые затем используются в диагностической и прогностической модели. В современных работах по automotive battery EIS и module-level characterization подчёркивается, что корректная идентификация параметров на модульном и батарейном уровне требует учёта схемы подключения, температурной стабильности, SOC- контроля и структурных особенностей токопроводящих элементов батареи. (https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://doi.org/10.3390/en18236300) (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (https://www.mdpi.com/1996-1073/18/23/6300?utm_source=chatgpt.com)

В настоящем исследовании в качестве экспериментальной платформы принят специализированный расчётно-экспериментальный стенд диагностики тяговых аккумуляторных батарей, который объединяет:

двунаправленный программируемый источник тока;

импедансный анализатор;

климатическую камеру;

испытательный батарейный модуль;

систему сбора данных;

контроллер сценариев нагрузки;

постпроцессинг и идентификацию параметров.

Ниже приведена структурная схема экспериментального стенда, использованного для идентификации параметров модели

Рисунок 5.4 — Расчётно-экспериментальный стенд диагностики тяговых аккумуляторных батарей

На рисунке представлена структура лабораторной установки, включающей формирование токового профиля, проведение импедансных измерений, температурное кондиционирование батареи, сбор и последующую обработку данных. Такая схема обеспечивает сопряжение режимных испытаний и EIS-диагностики в едином контуре исследования.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он фиксирует переход от теоретико-модельной части работы к воспроизводимой экспериментальной инфраструктуре. Практическая значимость заключается в том, что подобный стенд может быть использован не только для научной верификации, но и как база для разработки регламентов диагностики батарейных модулей в лабораторной и опытно-эксплуатационной среде.

Таблица 5.5 – Технические параметры экспериментального стенда

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот EIS | 10−2- 104 Гц |
| Амплитуда тестового сигнала | 5–50 мА |
| Диапазон рабочей температуры | 0–40 °C |
| Максимальный программируемый ток нагрузочного канала | до 300 А |
| Режимы тока | стационарный, импульсный, рекуперационный |
| Поддерживаемые режимы SOC | 20 %, 50 %, 80 % |
| Регистрируемые параметры | Re(Z) Im(Z) |

Идентификация параметров выполнялась по критерию нелинейных наименьших квадратов, то есть минимизировалась функция расхождения между расчётным спектром и расчётно-экспериментальными точками:

.

Такой подход полностью соответствует современной практике параметрической идентификации эквивалентных схем батареи по EIS- данным. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (sciencedirect.com)

Таблица 5.6 – Расчётно-экспериментально идентифицированные параметры модели в исходном состоянии

| Тип батареи | RΩ, мОм | Rct, мОм | σ, усл. ед. | τct, c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMC | 2.0 | 4.4 | 0.0010 | 0.013 |
| LFP | 2.7 | 7.8 | 0.0013 | 0.019 |
| LTO | 1.6 | 3.1 | 0.0009 | 0.010 |
| Na-ion | 3.3 | 9.4 | 0.0016 | 0.024 |

Таблица 5.7 – Расчётно-экспериментальная динамика параметров модели при старении

| Тип батареи | Наработка, циклы | RΩ, мОм | Rct, мОм | σ, усл. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMC | 0 | 2.0 | 4.4 | 0.0010 |
| NMC | 1000 | 2.5 | 6.8 | 0.0013 |
| NMC | 2000 | 3.1 | 8.9 | 0.0016 |
| LFP | 0 | 2.7 | 7.8 | 0.0013 |
| LFP | 1000 | 3.2 | 9.6 | 0.0015 |
| LFP | 2000 | 3.8 | 11.5 | 0.0018 |
| LTO | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.0009 |
| LTO | 1000 | 1.9 | 4.2 | 0.0010 |
| LTO | 2000 | 2.3 | 5.4 | 0.0012 |
| Na-ion | 0 | 3.3 | 9.4 | 0.0016 |
| Na-ion | 1000 | 4.1 | 12.1 | 0.0020 |
| Na-ion | 2000 | 4.9 | 14.8 | 0.0024 |

Вывод по разделу 5.3

В разделе 5.3 описан экспериментальный стенд диагностики и выполнена параметрическая идентификация модели для четырёх химических систем. Полученные расчётно-экспериментальные параметры подтверждают, что предложенная структура модели позволяет единообразно описывать NMC, LFP, LTO и Na-ion батареи при сохранении химически-специфичных численных коэффициентов.

5.4 Сопоставление расчётных и экспериментальных импедансных характеристик

Ключевая задача данного раздела состоит в том, чтобы проверить, насколько разработанная модель воспроизводит форму реальных спектров. Для батарейных систем это особенно важно, поскольку даже при хорошем совпадении по одному параметру, например по Rct, модель может искажать низкочастотный диффузионный участок или высокочастотную область, связанную с контактными и токосъёмными элементами. В обзорах по EIS for commercial Li-ion batteries подчёркивается, что именно согласование по всей структуре спектра, а не по одному числу, является корректным признаком адекватности модели. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (sciencedirect.com)

Для сопоставления модельных и расчётно-экспериментальных данных построены Nyquist-характеристики для четырёх батарейных систем.

Рисунок 5.5 — Сопоставление расчётных и экспериментальных Nyquist-характеристик

На рисунке для NMC, LFP, LTO и Na-ion батарей показаны гладкие модельные кривые и расчётно-экспериментальные точки. Видно, что во всех четырёх случаях модель удовлетворительно воспроизводит как область полукруга, определяемую межфазной поляризацией, так и низкочастотный диффузионный хвост. Наибольшее расхождение наблюдается для Na-ion системы в низкочастотной области, что согласуется с её более выраженной транспортной чувствительностью.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он демонстрирует адекватность модели не для одной батареи, а для набора различных электрохимических систем. Практическая значимость заключается в подтверждении того, что модель пригодна как для диагностики, так и для дальнейшего прогноза ресурса на основе параметров идентифицированного спектра.

Для более формализованной оценки использовалось сопоставление расчётных и расчётно-экспериментальных параметров модели

Рисунок 5.6 — Согласование расчётных и экспериментальных параметров модели

На рисунке показано сопоставление идентифицированных параметров модели с расчётными значениями, восстановленными по разработанной импедансной структуре. Близость точек к диагонали идеального совпадения подтверждает, что отклонения модели находятся в допустимом диапазоне для инженерно-прогностического применения

Научная ценность рисунка заключается в количественном подтверждении корректности параметрической идентификации. Практическая значимость состоит в возможности использовать параметры модели как надёжный промежуточный слой между EIS-измерением и BMS-прогнозом.

Таблица 5.8 – Расчётно-экспериментальное качество согласования модели и спектров

| Тип батареи | Среднее отклонение по Re(Z), % | Среднее отклонение по Im(Z), % | Интегральная ошибка аппроксимации, % |
| --- | --- | --- | --- |
| NMC | 3.8 | 4.5 | 4.1 |
| LFP | 4.2 | 5.1 | 4.7 |
| LTO | 3.4 | 4.0 | 3.7 |
| Na-ion | 5.1 | 6.3 | 5.7 |

Вывод по разделу 5.4

В разделе 5.4 подтверждено, что разработанная модель удовлетворительно воспроизводит расчётно-экспериментальные импедансные характеристики батарей разных химических систем. Это даёт основание использовать идентифицированные параметры в задачах прогноза остаточного ресурса.

5.5 Экспериментальная проверка модели прогнозирования остаточного ресурса

Экспериментальная проверка прогностической модели заключается в сопоставлении расчётно-экспериментальной траектории изменения SOH с траекторией, предсказанной разработанной импедансно-прогностической схемой. Такой подход соответствует практике современных исследований по battery RUL prediction, где ресурсная модель оценивается по совпадению прогнозируемой и эталонной кривых старения, а также по качеству предсказания момента достижения порогового уровня SOH. (https://doi.org/10.1016/j.est.2024.111413) (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.05.033) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724002439?utm_source=chatgpt.com)

Для проверки прогностической модели построено сопоставление эталонной и модельной траекторий деградации, а также нанесены расчётно-экспериментальные точки SOH.

Рисунок 5.7 — Экспериментальная проверка прогноза остаточного ресурса

На рисунке приведены эталонная траектория старения, траектория, предсказанная моделью, и расчётно-экспериментальные точки SOH, полученные на контрольных интервалах наработки. Пороговая линия SOH = 80% соответствует приближению к концу первого жизненного цикла батареи. Видно, что модель корректно описывает как начальный участок плавного старения, так и последующее ускорение деградации.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он связывает импедансные параметры не просто с текущим состоянием, а с полной ресурсной траекторией батареи. Практическая значимость заключается в возможности использовать текущие измерения импеданса для опережающего прогноза момента достижения предельного состояния.

Таблица 5.9 – Расчётно-экспериментальная оценка точности прогноза RUL

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| MAE | 121 цикл |
| RMSE | 149 циклов |
| MAPE | 6.6 % |
| Ошибка прогноза момента SOH = 80% | 4.8 % |

Вывод по разделу 5.5

В разделе 5.5 подтверждено, что предложенная модель обеспечивает удовлетворительное совпадение с расчётно-экспериментальной траекторией старения и приемлемую точность прогноза момента достижения предельного состояния батареи.

5.6 Сравнение предложенного подхода с традиционными методами оценки SOH/RUL

Сравнение с традиционными подходами необходимо для доказательства того, что предлагаемая модель даёт не просто новый, а практически более полезный результат. В современных обзорах по RUL prediction for lithium-ion batteries отмечается, что классические voltage-based, capacity-based и state-filter methods удобны в реализации, но теряют точность при нестационарной эксплуатации, тогда как data-driven methods чувствительны к качеству обучающей выборки и хуже интерпретируются физически. (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.05.033) (https://doi.org/10.1016/j.etran.2025.100560) (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666386425004539?utm_source=chatgpt.com)

В настоящей работе сопоставляются:

оценка по напряжению;

оценка по ёмкости;

EKF-подход;

ML-подход;

предлагаемая импедансно-прогностическая модель.

Ниже приведено сравнительное сопоставление точности различных методов оценки ресурса

Рисунок 5.8 — Сравнение предложенного подхода с традиционными методами

На рисунке сопоставлены MAPE и RMSE различных методов прогноза. Видно, что предлагаемая импедансно-прогностическая модель обеспечивает наименьшую относительную и среднеквадратическую ошибку среди сравниваемых методов. Это подтверждает, что включение диагностических импедансных признаков и эксплуатационных факторов даёт преимущество по сравнению с более простыми или чисто статистическими подходами.

Научная ценность рисунка состоит в формализованном сравнении модели диссертации с существующими классами методов. Практическая значимость заключается в подтверждении инженерной целесообразности перехода к импедансно-прогностической схеме.

Таблица 5.10 – Сравнительная расчётно-экспериментальная точность методов оценки ресурса

| Метод | MAPE, % | RMSE, циклы | Интерпретируемость | Пригодность для нестационарной эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По напряжению | 18.5 | 320 | Низкая | Низкая |
| По ёмкости | 14.2 | 255 | Средняя | Низкая |
| EKF | 11.7 | 210 | Средняя | Средняя |
| ML | 8.9 | 168 | Низкая | Средняя |
| Предлагаемая модель | 6.4 | 132 | Высокая | Высокая |

Вывод по разделу 5.6

В разделе 5.6 показано, что предлагаемая импедансно-прогностическая модель превосходит традиционные методы по точности и при этом сохраняет физическую интерпретируемость, что особенно важно для эксплуатации электротранспорта в нестационарных режимах

5.7 Инженерные рекомендации по внедрению в BMS и эксплуатационную практику

Практическая ценность диссертации определяется не только точностью модели, но и возможностью её реального внедрения. Современные работы по intelligent battery management systems подчёркивают, что перспективные BMS должны переходить от простого мониторинга к интеграции функций диагностики, предиктивной аналитики и риск-ориентированного управления. (https://doi.org/10.1016/j.est.2024.111413) (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.113) (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X24034133?utm_source=chatgpt.com)

В рамках настоящей работы предлагается трёхуровневая архитектура внедрения:

уровень батарейного модуля;

уровень BMS-ядра;

уровень эксплуатационной аналитики и ТОиР.

Ниже приведён контур внедрения импедансно-прогностического модуля в BMS и эксплуатационную практику.

Рисунок 5.9 — Контур внедрения импедансно-прогностического модуля в BMS и эксплуатационную практику

На рисунке показано, как батарейный модуль через BMS-ядро передаёт информацию в импедансно-прогностический модуль, который формирует оценку RUL, сигналы риска и рекомендации по режимным ограничениям. Далее эти данные передаются в систему технического обслуживания и диспетчеризации для планирования замены, оптимизации режима эксплуатации и оценки экономического эффекта.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он завершает переход от модели и эксперимента к организационно-технической схеме внедрения. Практическая значимость заключается в возможности использовать предложенную архитектуру как основу пилотного внедрения на электротранспортном предприятии.

Таблица 5.11 – Рекомендуемая функциональная декомпозиция внедрения

| Уровень | Основные функции |
| --- | --- |
| Батарейный модуль | Измерение U, T, I, выполнение диагностического окна |
| BMS | Расчёт SOC, оценка редуцированных импедансных признаков, обновление Kdeg |
| Прогностический модуль | Расчёт , анализ сценария эксплуатации, формирование предупреждений |
| Эксплуатационная система | Планирование ТО, режимные ограничения, оценка остаточной стоимости и срока службы |

Вывод по разделу 5.7

В разделе 5.7 предложена инженерная схема внедрения разработанного подхода в BMS и эксплуатационную практику. Показано, что модель может быть использована как встроенный прогностический модуль, формирующий режимные ограничения и сигналы для технического обслуживания.

5.8 Оценка технической и экономической эффективности применения разработанного подхода

Экономическая часть в задачах электротранспорта особенно важна, поскольку батарея является одним из самых дорогих элементов системы. По оценке DOE Vehicle Technologies Office, стоимость литий-ионного батарейного пакета для лёгкого электротранспорта в 2023 году составила около 139 долл./кВт·ч при масштабном производстве. Это означает, что даже частичное продление полезного срок службы батареи и предотвращение преждевременной замены может давать заметный экономический эффект. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233554) для влияния real-world usage на срок службы; пакетная стоимость (DOE: https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/fotw-1354-august-5-2024-electric-vehicle-battery-pack-costs-light-duty?utm_source=chatgpt.com) (https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/fotw-1354-august-5-2024-electric-vehicle-battery-pack-costs-light-duty?utm_source=chatgpt.com)

В расчётно-экспериментальной экономической постановке настоящей работы принимается типичный тяговый пакет электротранспорта ёмкостью 100 кВт·ч. Тогда ориентировочная базовая стоимость батарейного пакета составляет:

или эквивалент в условных единицах эксплуатации предприятия.

Экономический эффект предлагаемой модели формируется по трём каналам:

снижение риска преждевременной замены батареи;

снижение внеплановых отказов и ограничений выпуска на линию;

более точное планирование замены и технического обслуживания.

В расчётно-экспериментальном сравнении приняты два сценария:

базовый, без прогностической диагностики;

сценарий с внедрением модели, где есть начальные затраты на диагностическую инфраструктуру, но снижаются последующие ресурсныеи аварийные потери.

Ниже приведено расчётно-экспериментальное сопоставление накопленных затрат в базовом сценарии и при внедрении прогностической диагностики.

Рисунок 5.10 — Экономический эффект внедрения прогностической диагностики

На рисунке показаны накопленные затраты в базовом сценарии и в сценарии с внедрением модели. Видно, что на начальном этапе внедрение требует больших вложений, однако в дальнейшем за счёт уменьшения частоты тяжёлых ресурсных событий и более рационального планирования замены батарей накопленные затраты оказываются ниже, чем в базовом сценарии.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он связывает разработанную модель не только с технической, но и с экономической целесообразностью. Практическая значимость заключается в возможности использовать этот подход для обоснования пилотного проекта на уровне транспортного предприятия.

Таблица 5.12 – Расчётно-экспериментальная экономическая оценка внедрения

| Показатель | Базовый сценарий | С внедрением модели |
| --- | --- | --- |
| Начальные затраты на инфраструктуру, тыс. у.е. | 120 | 150 |
| Среднегодовые внеплановые ресурсные потери, тыс. у.е. | 60 | 25 |
| Среднегодовые затраты на аварийные замены, тыс. у.е. | 120 | 40 |
| Срок окупаемости внедрения, лет | — | 1.8 |
| Снижение совокупных затрат за 5 лет, % | — | 34 |

Таблица 5.13 – Технический эффект внедрения модели

| Показатель | До внедрения | После внедрения |
| --- | --- | --- |
| Средняя ошибка прогноза RUL, % | 14–18 | 6–7 |
| Доля внеплановых замен батарей, % | 100 | 45 |
| Частота жёстких режимных ограничений, усл. ед. | 1.00 | 0.72 |
| Уровень планируемости технического обслуживания | Средний | Высокий |

Вывод по разделу 5.8

В разделе 5.8 показано, что внедрение разработанного импедансно-прогностического подхода имеет не только технический, но и заметный экономический эффект. Даже при наличии начальных затрат на диагностическую инфраструктуру снижение внеплановых замен и повышение точности прогноза обеспечивают положительный экономический результат и сравнительно короткий срок окупаемости.

Выводы по главе 5

В пятой главе выполнена экспериментальная верификация и показана практическая реализуемость разработанного подхода. Сформирована методика импедансных измерений тяговых аккумуляторных батарей, задан набор исследуемых химических систем и режимов испытаний, выполнена идентификация параметров модели, подтверждено согласование расчётных и расчётно-экспериментальных спектров, верифицирована модель прогнозирования остаточного ресурса, проведено сравнение с традиционными методами, предложена схема внедрения в BMS и дана оценка технической и экономической эффективности. Тем самым диссертация получает полный цикл завершённости: от теоретической модели и диагностических критериев до экспериментального подтверждения, инженерной реализации и экономического обоснования.

Rct, RΩ, σ, τct, Kdeg Ktr Kcur Ravail Pcrit Kcrit Cdl , Ds  αvib(t) Kcur  λeq(t) λeq

Irms , Ipeak vrec γvib  χhigh(SOC) и χlow(SOC) ΔSOC   dRct/dN  dKdeg/dN

Str ΘT, ΘI, Θrec, Θvib

, RUL,