ГЛАВА 2

Математическая модель комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи

2.1 Физико-математические основы моделирования импеданса аккумуляторных систем

Математическое моделирование импеданса тяговой аккумуляторной батареи должно опираться на совокупность фундаментальных уравнений, описывающих перенос заряда, перенос вещества, электрохимическую кинетику и тепловое состояние электрохимической системы. В отличие от эмпирических схем, где спектр рассматривается лишь как аппроксимируемая кривая, в настоящей работе импеданс интерпретируется как функциональное проявление внутренних состояний батареи. Поэтому исходной задачей главы 2 является формирование физически обоснованной модели, позволяющей связать спектральные параметры с наблюдаемыми деградационными эффектами и подготовить основу для последующей идентификации SOH и RUL.

2.2 Эквивалентные схемы замещения и аналитическое представление импеданса

Переход от распределённой физико-математической модели аккумуляторной системы к компактному аналитическому описанию импеданса необходим по двум причинам. Во-первых, полная пористо-электродная модель типа Doyle–Fuller–Newman чрезмерно сложна для прямой параметрической идентификации по каждому спектру. Во-вторых, для задач диагностики и прогноза остаточного ресурса требуется форма модели, в которой каждый параметр сохраняет физический смысл, но уже пригоден для вычислительной обработки, сравнения между циклами и последующего включения в алгоритмы BMS. Именно поэтому в электрохимической спектроскопии традиционно используются эквивалентные схемы замещения, связывающие спектральные особенности с омической проводимостью, межфазной кинетикой, ёмкостным откликом интерфейса и диффузионными ограничениями. ((https://doi.org/10.1039/DF9470100011),(https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00070 )).

Сама идея эквивалентной схемы состоит в том, что реальная электрохимическая система заменяется электрической сетью из сосредоточенных элементов, дающей тот же комплексный отклик в исследуемом частотном диапазоне. Такой подход допустим не как произвольная подгонка, а как редукция исходной непрерывной модели при условии, что каждый элемент схемы соответствует доминирующему физическому механизму. Для аккумуляторных батарей базовой исходной схемой остаётся схема Рэндлса, впервые предложенная для интерпретации фарадеевской импедансной поляризации, а современные battery-EIS исследования используют либо её прямую форму, либо модифицированные варианты с дополнительными RC-ветвями, CPE-элементами и конечнодиффузионными блоками. ((https://doi.org/10.1039/DF9470100011),(https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00070)).

Для дальнейшего математического вывода необходимо зафиксировать, какие именно схемы замещения принимаются в работе как базовые: минимальная схема Рэндлса и её модифицированный вариант, более близкий к поведению тяговой аккумуляторной батареи.

Рисунок 2.3 — Эквивалентные схемы замещения тяговой аккумуляторной батареи

На рисунке приведены две схемы. Слева показана базовая схема Рэндлса, включающая последовательное омическое сопротивление RΩ, параллельную ветвь сопротивления переноса заряда Rct и ёмкости двойного электрического слоя Cdl, а также диффузионный элемент Варбурга Zw. Справа показан модифицированный вариант для тяговой батареи, в котором идеальная ёмкость заменена элементом CPE, а диффузионная составляющая выделена в отдельный блок Zd, что позволяет учитывать неидеальность интерфейса и распределённость времён релаксации.

Рисунок фиксирует две ключевые идеи главы 2. Во-первых, минимальная аналитическая модель должна опираться на базовую схему Рэндлса, поскольку именно она имеет наиболее прозрачную физическую интерпретацию. Во-вторых, для реальных тяговых батарей базовая схема рассматривается как предельное ядро, допускающее дальнейшее расширение. Научная ценность рисунка заключается в структурном разделении «базовой аналитической модели» и «расширенной инженерной модели». Практическая ценность состоит в том, что такая двухуровневая схема позволяет использовать в диагностике как простую идентифицируемую модель, так и более точную модифицированную структуру для последующего внедрения.

2.2.1 Базовая схема Рэндлса и её физический смысл

В базовой схеме Рэндлса последовательное сопротивление RΩ описывает мгновенные активные потери в токосъёмниках, контактах, электролите и проводящей матрице электрода. Параллельная ветвь Rct—Cdl описывает интерфейс электрод–электролит: сопротивление Rct связано с межфазной кинетикой, а ёмкость Cdl – с зарядкой двойного электрического слоя. Наконец, диффузионный элемент Zw отвечает за ограничения переноса вещества на низких частотах. Такая декомпозиция соответствует классической физической интерпретации EIS-спектра: высокочастотная область — омическая, среднечастотная — зарядопереносная, низкочастотная — диффузионная. ((https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00070)).

Принципиально важно, что эта схема не выводится чисто эвристически. Элемент RΩ возникает из балансов заряда и закона Ома в твёрдой и жидкой фазах. Элемент Rct появляется при линеаризации уравнения Батлера–Фольмера около рабочей точки. Элемент Cdl следует из способности интерфейса накапливать заряд. Элемент Варбурга возникает при решении уравнения Фика для гармонического возмущения концентрации. Поэтому даже упрощённая схема остаётся связанной с фундаментальной физикой аккумуляторной системы. ((https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114145),(https://doi.org/10.1039/C6CP05049B)).

2.2.2 Аналитическое представление омической составляющей

Омическая составляющая импеданса имеет наиболее простую форму:

, (2.1)

Эта запись означает, что соответствующий вклад не зависит от частоты и характеризует ту часть поляризации, которая реализуется практически мгновенно. Физически это оправдано тем, что электронная и ионная проводимость в первом приближении не имеют заметной инерционности на временных масштабах стандартного EIS-эксперимента. В результате при ω→∞ именно RΩ определяет первую точку пересечения спектра с осью Re(Z) на диаграмме Найквиста. ((https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00070)).

2.2.3 Аналитическое представление зарядопереносной ветви

Для межфазной ветви используется параллельное соединение Rct и Cdl. Если записать проводимость этой ветви, то получаем

, (2.2)

Тогда импеданс зарядопереносной ветви равен

, (2.3)

Это выражение имеет фундаментальный физический смысл. При низких частотах ёмкость двойного слоя «успевает» зарядиться, ток идёт преимущественно через резистивную ветвь, и .

При высоких частотах зарядка двойного слоя доминирует, а сопротивление этой ветви падает, так что её вклад в полный спектр уменьшается. Именно поэтому на диаграмме Найквиста возникает полукруг, диаметр которого в идеальном случае равен Rct, а характерная частота вершины определяется соотношением .

Последнее выражение получается из условия экстремума мнимой части ветви Zct,dl. Оно особенно важно в практической идентификации, поскольку позволяет связать геометрию спектра с параметрами модели. С научной точки зрения это даёт строгий мост между межфазной кинетикой и формой EIS-спектра. С практической точки зрения это позволяет по одной области спектра восстанавливать два ключевых параметра — Rct и Cdl. ((https://doi.org/10.1039/DF9470100011)(https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114145)).

2.2.4 Аналитическое представление диффузионной составляющей

Диффузионный элемент в базовой модели записывается в форме импеданса Варбурга:

, (2.4)

где σ — коэффициент Варбурга.

Эта формула соответствует полуограниченной диффузии и отражает ситуацию, когда глубина проникновения гармонического возмущения существенно меньше характерного диффузионного размера области. Тогда диффузионный отклик не «чувствует» конечности размера частицы или слоя и подчиняется закону ω-1/2

Если раскрыть комплексный корень, получаем

, , (2.5)

Следовательно,

, (2.6)

Именно это соотношение и создаёт прямолинейный низкочастотный участок под углом 45⁰ на диаграмме Найквиста.

При этом современная литература подчёркивает, что классическая формула Варбурга не должна применяться автоматически. Работа Barbero показала, что традиционные выводы импеданса Варбурга в ряде случаев опираются на слишком грубые предположения, и без строгого учёта граничных условий и природы массопереноса возможна ошибочная интерпретация спектра. Поэтому в настоящей работе элемент Варбурга используется как базовое аналитическое приближение для той области, где доминирует именно диффузионно ограниченный отклик, а не как универсальное описание всех низкочастотных эффектов. ((https://doi.org/10.1039/C6CP05049B)).

2.2.5 Итоговая аналитическая форма комплексного импеданса

Объединяя последовательную омическую ветвь, параллельную зарядопереносную ветвь и диффузионный элемент, получаем итоговую аналитическую форму импеданса:

, (2.7)

Это выражение и является базовой аналитической моделью комплексного импеданса в рамках главы 2. Оно важно потому, что связывает измеряемый спектр с физически осмысленными параметрами. В дальнейшем именно эта форма будет расширена до зависимости

, (2.8)

где T – температура, SOC – состояние заряда, D – параметр деградации.

На данном этапе, однако, принципиально важно зафиксировать именно базовое ядро модели, не перегружая её вторичными поправками.

Для наглядной интерпретации итогового аналитического выражения полезно рассмотреть, как отдельные члены модели формируют полный спектральный отклик батареи.

Рисунок 2.4 — Разложение комплексного импеданса на основные составляющие

На рисунке представлены модуль полного импеданса и отдельные вклады: омическая составляющая, зарядопереносная составляющая и диффузионная составляющая. Видно, что в высокочастотной области доминирует RΩ, в среднечастотной зоне основную роль играет ветвь Rct – Cdl, а в низкочастотной области заметно возрастает диффузионный вклад.

Научная ценность рисунка заключается в явном показе того, что спектр батареи является суперпозицией нескольких процессов различной природы. Практическая ценность состоит в том, что он обосновывает выбор частотных окон для дальнейшей идентификации параметров: высокие частоты — для RΩ, средние — для Rct – Cdl, низкие — для σ.

2.2.6 Модифицированные схемы замещения для тяговых аккумуляторов

Хотя базовая схема Рэндлса удобна как математическое ядро, реальные тяговые аккумуляторы часто требуют более сложных схем. Причины этого связаны с неидеальностью интерфейса, распределённостью времён релаксации, неоднородностью пористой структуры, конечными размерами частиц и наличием нескольких характерных межфазных процессов. Поэтому в инженерной практике встречаются схемы, где , , где Zfd – конечнодиффузионный элемент.

Использование CPE вместо идеальной ёмкости оправдано в тех случаях, когда полукруг Найквиста оказывается «сплюснутым», а фазовый отклик отклоняется от поведения идеального RC-элемента. Использование конечнодиффузионного элемента оправдано тогда, когда низкочастотная область перестаёт соответствовать полуограниченной диффузии. Современные руководства по EIS подчёркивают, что выбор между базовой схемой Рэндлса и её расширениями должен определяться не желанием усложнить fitting, а физической структурой наблюдаемого спектра. ((https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00070)).

В рамках настоящей диссертации базовая схема Рэндлса используется как фундаментальное аналитическое ядро. Модифицированные схемы рассматриваются как последующие уточнения для описания конкретных химических систем и режимов. Это принципиально важно для соблюдения логики главы 2: сначала должна быть построена физически прозрачная аналитическая модель, и только затем — её расширения для неидеальных и нестационарных случаев.

Таблица 2.1 – Физическая интерпретация элементов эквивалентной схемы замещения

| Элемент модели | Аналитическая форма | Физический смысл | Основная область спектра |
| --- | --- | --- | --- |
| RΩ | RΩ | Омические потери в токосъёмниках, электролите, контактах | Высокие частоты |
| Rct | В составе | Межфазное сопротивление переноса заряда | Средние частоты |
| Cdl | В составе | Ёмкость двойного электрического слоя | Средние частоты |
| ZW |  | Диффузионные ограничения массопереноса | Низкие частоты |
| CPE |  | Неидеальный интерфейс, распределение времён релаксации | Средние частоты |
| Zfd | Зависит от выбранной модели | Конечная диффузия в частицах или слое | Низкие частоты |

Вывод по разделу 2.2

В разделе 2.2 выполнен переход от распределённого физико-математического описания аккумуляторной системы к эквивалентным схемам замещения и аналитической форме комплексного импеданса. Показано, что базовая схема Рэндлса является минимальной физически осмысленной структурой, связывающей омическую проводимость, межфазную кинетику, ёмкостный отклик интерфейса и диффузионные ограничения. Получено итоговое аналитическое выражение

, (2.9)

которое далее будет положено в основу зависимости Z=f(ω,T,SOC,D). Тем самым создано математическое ядро для следующего раздела, где комплексный импеданс будет формализован как функция частоты, температуры, состояния заряда и деградации.

2.3 Представление комплексного импеданса в виде Z=f(ω,T,SOC,D)

После получения базовой аналитической формы импеданса в разделе 2.2 следующим шагом является её обобщение до параметрического представления, пригодного для описания реальной тяговой аккумуляторной батареи в эксплуатационных условиях. Для лабораторной EIS-постановки импеданс можно записать как функцию только частоты,

, (2.9)

однако для тяговых батарей такое описание принципиально недостаточно. В действительности спектральный отклик определяется не только частотой, но и температурой, текущим состоянием заряда, а также накопленной деградацией. Поэтому в диссертации принимается расширенная функциональная форма

, (2.10)

Именно эта запись является одной из ключевых теоретических конструкций всей работы, поскольку она обеспечивает переход от классической лабораторной спектроскопии к инженерно ориентированной модели для диагностики и прогноза ресурса в нестационарных режимах эксплуатации. Современные работы по EIS-диагностике и оценке состояния батарей прямо указывают, что параметры спектра существенно зависят от температуры и состояния заряда, а при старении формируют устойчивые деградационные траектории. ((https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.1002/ente.201600154), (https://doi.org/10.1155/2024/9657360), .(sciencedirect.com)

2.3.1. Необходимость расширенного представления Z(ω,T,SOC,D)

Классическое частотное представление импеданса корректно только при фиксированной рабочей точке, то есть при постоянных температуре, составе, состоянии заряда и отсутствии существенного дрейфа параметров во времени. Для тяговой батареи эти условия в общем случае не выполняются. Во время эксплуатации батарея проходит через режимы ускорения, торможения, рекуперации, частичных циклов и температурных колебаний. В результате каждая из составляющих модели – RΩ, Rct, Cdl, σ – оказывается не константой, а функцией состояния системы.

Физически это означает следующее:

Во-первых, температура влияет на скорость электрохимических реакций, коэффициент диффузии, проводимость электролита и, следовательно, на весь спектр импеданса.

Во-вторых, состояние заряда определяет рабочую точку электрода, равновесный потенциал, локальные концентрации лития или натрия и текущую величину обменного тока.

В-третьих, деградация изменяет эффективную площадь интерфейса, толщину межфазного слоя, диффузионные характеристики и омические потери.

Следовательно, запись

, (2.11)

не является формальным усложнением. Она отражает реальную многопараметрическую природу электрохимической системы.

2.3.2 Разделение переменных и параметрическая структура модели

Для построения практически применимой модели удобно представить комплексный импеданс как сумму вкладов основных физических механизмов:

, (2.13)

Здесь:

, (2.14)

, (2.15)

, (2.16)

Такая запись сохраняет структуру базовой схемы Рэндлса, но переводит её в параметрически расширенную форму. Это важно по двум причинам. Во-первых, сохраняется физическая интерпретируемость модели. Во-вторых, создаётся возможность строить отдельные подмодели для каждой из переменных RΩ, Rct, Cdl, σ, вместо того чтобы аппроксимировать весь спектр одной непрозрачной регрессией.

2.3.3 Температурная параметризация импедансных коэффициентов

Температура входит в модель через закон Аррениуса. Если скорость межфазной реакции подчиняется зависимости

, (2.17)

то для сопротивления переноса заряда, используя связь

, (2.18)

Получаем

, (2.19)

Это выражение означает, что при понижении температуры Rct  возрастает экспоненциально, что согласуется с известным фактом резкого увеличения поляризации батареи на холоде. Подобная температурная зависимость подтверждается как экспериментально, так и в современных моделях состояния батареи на основе EIS. ((https://doi.org/10.1002/ente.201600154), (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608)), (sciencedirect.com )

Аналогично для омической составляющей допустимо записать

, (2.20)

а поскольку , то

, (2.21)

Таким образом, уже на этом этапе видно, что температура действует на все составляющие спектра, но наиболее сильно — на Rct и диффузионную составляющую.

2.3.4 Зависимость от состояния заряда SOC

Состояние заряда влияет на импеданс не только опосредованно через напряжение, но и непосредственно через термодинамику и кинетику электрода. Равновесный потенциал U зависит от степени литирования активного материала, а обменный ток является функцией локальных концентраций в твёрдой и жидкой фазах. Поэтому даже при фиксированной температуре сопротивление переноса заряда существенно меняется с SOC.

В первом приближении для диагностической модели можно использовать представление

, (2.22)

где ΦSOC(SOC) – безразмерная функция, отражающая влияние рабочей точки.

Для большинства аккумуляторных систем минимальные значения Rct наблюдаются в средней области SOC, тогда как при крайних уровнях заряда сопротивление возрастает. Это можно описать квадратичной аппроксимацией:

, (2.23)

где SOC* – область наибольшей кинетической доступности.

Аналогично для ёмкости двойного слоя можно записать

, (2.24)

где ψ* – задаётся эмпирически или полуэмпирически и отражает зависимость эффективной межфазной ёмкости от степени литирования/натрирования.

2.3.5 Включение параметра деградации D

Третья управляющая переменная модели — это параметр деградации D, который в дальнейшем будет подробно формализован в разделе 2.6. На уровне текущего раздела достаточно зафиксировать, что D представляет собой скалярную или квазискалярную характеристику накопленного старения, влияющую на все ключевые параметры импедансной модели.

Наиболее естественным считается следующее представление:

, (2.25)

, (2.26)

, (2.27)

, (2.28)

где функция Γi(D) описывают деградационный дрейф параметров.

В простейшем аналитическом приближении принимается:

, (2.29)

, (2.30)

, (2.31)

, (2.32)

Здесь отражены физические ожидания:

Рост D приводит к увеличению Rct и RΩ, уменьшению Cdl и усилению диффузионной поляризации.

2.3.6 Полная параметрическая форма модели

Объединяя температурную, зарядную и деградационную параметризацию, получаем итоговое представление:

, (2.33)

Эта формула является центральным результатом раздела 2.3. Она задаёт не просто частотную характеристику, а параметрическое семейство спектров, описывающее поведение батареи в пространстве состояний (T,SOC,D).

Именно такое представление необходимо для последующих разделов главы 2, поскольку:

раздел 2.4 будет развивать нестационарную версию этой модели;

раздел 2.5 — конкретизировать температурную зависимость;

раздел 2.6 — формализовать параметр D;

раздел 2.7 — использовать эту структуру как основу для идентификации параметров по экспериментальным данным.

Для наглядной иллюстрации влияния деградационного параметра на спектральный отклик была построена серия модельных диаграмм Найквиста при различных значениях D.

Рисунок 2.5 — Эволюция диаграммы Найквиста при росте параметра деградации

На рисунке показано, что при увеличении D происходит последовательное увеличение диаметра полукруга и усиление низкочастотной диффузионной поляризации. Это соответствует одновременному росту Rct и σ. С научной точки зрения рисунок демонстрирует, что параметр деградации может быть трактован как управляющая координата семейства EIS-спектров. С практической точки зрения это означает, что деградационное состояние батареи может быть оценено по смещению спектра относительно референсной траектории.

Для оценки совместного влияния температуры и состояния заряда на зарядопереносную составляющую была построена расчётная поверхность Rct(T,SOC) при фиксированном уровне деградации.

Рисунок 2.6 — Температурно-зарядная зависимость сопротивления переноса заряда при фиксированном уровне деградации

На рисунке видно, что минимальные значения Rct соответствуют умеренным температурам и средней области SOC, тогда как при понижении температуры и приближении к крайним уровням заряда сопротивление резко возрастает. Научная ценность рисунка состоит в явной визуализации многопараметрической природы зарядопереносного сопротивления. Практическая ценность заключается в том, что он задаёт область предпочтительных режимов диагностики, в которых влияние внешних факторов минимально и легче выделяется, собственно деградационный вклад.

Таблица 2.2 – Физический смысл переменных в модели Z=f(ω,T,SOC,D)

| Переменная | Физический смысл | Роль в модели |
| --- | --- | --- |
| ω | Круговая частота возбуждающего сигнала | Определяет частотную область доминирующего механизма |
| T | Температура аккумуляторной системы | Влияет на кинетику, проводимость и диффузию |
| SOC | Состояние заряда |  |
| D | Параметр деградации | Характеризует накопленное старение и смещение спектра |
| RΩ | Омическая составляющая | Потери в токосъёмниках, контактах, электролите |
| Rct | Сопротивление переноса заряда | Основной диагностический и прогностический параметр |
| Cdl | Ёмкость двойного слоя | Интерфейсный ёмкостный отклик |
| σ | Коэффициент Варбурга | Мера диффузионных ограничений |

Вывод по разделу 2.3

В разделе 2.3 выполнено обобщение базовой аналитической формы комплексного импеданса до параметрической модели

, (2.34)

Показано, что для тяговой аккумуляторной батареи спектральный отклик определяется не только частотой, но и температурой, состоянием заряда и степенью деградации. Получено аналитическое представление, в котором каждая составляющая спектра — омическая, зарядопереносная и диффузионная — записана как функция (T,SOC,D). Тем самым создано теоретическое основание для следующего раздела 2.4, где эта модель будет распространена на нестационарные и импульсные режимы нагружения без выхода за утверждённый план главы 2.

2.4 Модель динамического импеданса при нестационарных и импульсных нагрузках

Классическая импедансная спектроскопия в её канонической форме предполагает выполнение двух условий: линейности и стационарности. Для тяговой аккумуляторной батареи оба эти условия в реальной эксплуатации выполняются лишь приближённо. Токовая нагрузка в электротранспорте является переменной, содержит импульсные участки, участки рекуперации, быстрые переходы между режимами и, как следствие, непрерывное смещение рабочей точки по SOC, температуре и локальной поляризации. Поэтому если ограничиться только стационарной моделью Z(ω,T,SOC,D), то описана будет лишь батарея в окрестности фиксированного режима, но не батарея как объект тяговой эксплуатации. Именно по этой причине в последние годы сформировалось направление dynamic electrochemical impedance spectroscopy и operando EIS, ориентированное на оценку импеданса в условиях меняющейся нагрузки. ((https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.06.060), (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232005), (https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142939), (https://doi.org/10.1002/eom2.70018).

Для настоящей диссертации это означает, что статическая форма

, (2.35)

должна быть расширена до динамической постановки

, (2.36)

где зависимость от времени возникает не только как формальный аргумент, но как результат эволюции температуры, состояния заряда, текущего режима и степени деградации:

, (2.37)

Здесь u(t) обозначает режимную переменную, отражающую характер внешней нагрузки: разряд, заряд, рекуперацию, токовый импульс или их комбинацию. Такая форма полностью согласуется с современным пониманием operando EIS, в котором измеряемый импеданс рассматривается как time-varying response around a moving operating point, а не как неизменная спектральная характеристика объекта. ((https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232005), (https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142939).

2.4.1 Переход от стационарной рабочей точки к движущейся рабочей точке

В стационарной постановке все параметры модели фиксируются относительно состояния , и малое гармоническое возмущение прикладывается к системе в окрестности этой рабочей точки. В нестационарном режиме рабочая точка сама становится функцией времени: , , .

Тогда малосигнальная импедансная модель должна быть построена уже не вокруг одной стационарной точки, а вокруг траектории состояния. В терминах линейных систем это означает переход от linear time-invariant постановки к linear time-varying приближению, применимому на коротких временных окнах. Такой подход подробно обсуждается в работах по импедансу вне стационарности и нелинейности, где подчёркивается, что классическая EIS описывает только локальную линеаризацию, тогда как динамический импеданс требует явного учёта time-varying operating conditions. (https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142939)

Математически это можно записать следующим образом. Пусть напряжение и ток батареи имеют вид

, , (2.38)

, где U0(t) и I0(t) – медленно меняющиеся базовые компоненты тягового режима, а U(t), I(t) – малые диагностические возмущения. Тогда мгновенный или локальный динамический импеданс определяется как отношение спектральных компонент возмущения, извлечённых в скользящем временном окне:

, (2.39)

где Ft обозначает локализованное по времени преобразование Фурье или эквивалентную частотную процедуру идентификации. Именно такая логика лежит в основе operando EIS и dynamic multi-frequency analysis. (https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.06.060), (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231852), (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232005).

2.4.2 Динамическое расширение эквивалентной схемы

Если в стационарной модели использовалось представление

, (2.40)

, то в нестационарной постановке все параметры становятся функциями времени:

, (2.41)

где

Эта запись означает, что в каждый момент времени батарея характеризуется собственной эквивалентной схемой, параметры которой отражают текущую рабочую точку и накопленное состояние. С математической точки зрения такая модель является time-varying ECM, а с физической — локальной линеаризацией исходной электрохимической системы вдоль траектории движения. Именно поэтому в обзоре динамических моделей литий-ионных батарей подчёркивается, что для задач диагностики и эксплуатации особенно ценны модели, сочетающие многомасштабность, физическую интерпретацию и достаточно простую параметризацию. (https://doi.org/10.1149/2.1061814jes)

Параметры этой модели можно представить как

, (2.42)

, (2.43)

, (2.44)

, (2.45)

Включение сюда It и I(t) принципиально важно именно для тяговых режимов. Быстрые изменения тока влияют на локальное перераспределение потенциалов, на степень концентрационной поляризации и на то, насколько «успевает» система отрабатывать переходный процесс между двумя соседними рабочими точками. Поэтому динамическая модель должна быть чувствительна не только к самому значению тока, но и к скорости его изменения.

2.4.3 Импульсные нагрузки как частный случай динамического режима

Особое значение для электротранспортных приложений имеют импульсные нагрузки. Разгон, резкое торможение, переход в рекуперацию, кратковременные пики мощности — всё это можно рассматривать как кусочно-постоянные или кусочно-гладкие токовые воздействия. Для такого режима ток можно представить как

, (2.46)

где Ibase(t) – медленно меняющаяся базовая тяговая нагрузка, Ak – амплитуды импульсов, χ – индикаторная функция интервала импульса.

В этом случае динамический импеданс становится откликом на последовательность смещающихся рабочих точек, а его параметры претерпевают локальные скачки и релаксации. Наиболее чувствительным параметром обычно оказывается Rct(t), поскольку именно он быстрее всего реагирует на изменение локальной кинетики и поляризации. Работы по dynamic EIS during pulse charge/discharge показывают, что импеданс, извлечённый в таких режимах, отличается от статического спектра и лучше отражает реальное состояние батареи under operation. ((https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.06.060), (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232005), (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231852).

Для аналитического учёта импульсной нагрузки удобно ввести эквивалентное динамическое сопротивление переноса заряда:

, (2.47)

где Rctst – стационарная часть, зависящая от T, SOC, и D, а Λ – поправочный динамический множитель. В первом приближении можно принять

, (2.48)

где b1 и b2 – коэффициенты чувствительности к уровню тока и его градиенту.

Такая форма не претендует на универсальность, но она важна как мост между статической теорией и тяговой практикой. Она показывает, что даже если базовая химическая деградация медленна, мгновенный импедансный отклик в реальном режиме может заметно отличаться от спектра покоя из-за текущей нагрузки.

Для иллюстрации этого эффекта была построена расчётная зависимость эквивалентного Rct(t) от времени при ступенчато-импульсном токовом профиле.

Рисунок 2.7 — Изменение эквивалентного сопротивления переноса заряда при импульсной нагрузке

На рисунке показано, что при переходе между участками разряда, рекуперации и повышенного токового импульса эквивалентное сопротивление переноса заряда изменяется во времени и не может рассматриваться как константа даже при фиксированной степени деградации. Научная ценность рисунка состоит в явной демонстрации time-varying природы параметра Rct в реальном тяговом режиме. Практическая ценность заключается в том, что он обосновывает необходимость корректировать стационарные диагностические оценки по текущему режиму нагрузки.

2.4.4 Локально-квазистационарное приближение

Для построения практически применимой модели динамического импеданса в диссертации принимается локально-квазистационарное приближение. Его смысл заключается в том, что на достаточно коротком временном интервале [t,t+Δt] батарея рассматривается как почти стационарная система с параметрами, соответствующими текущей рабочей точке. Тогда

, (2.49)

если изменения T, SOC, и D на интервале Δt малы, а нестационарность режима учитывается через последовательность таких локальных состояний.

Это приближение является принципиально важным компромиссом. С одной стороны, оно позволяет сохранить аналитический аппарат, уже построенный в разделах 2.2 и 2.3. С другой — оно делает возможным перенос модели на тяговые режимы без перехода к чрезмерно сложной полной time-frequency системе. Подобная философия используется и в operando EIS, где импеданс интерпретируется как локально определённый отклик на фоне slowly drifting operating point. ( https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232005), (https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142939).

Условием применимости такого подхода является разделение быстрых и медленных процессов. Быстрые процессы формируют частотный отклик внутри окна измерения, а медленные определяют дрейф параметров между соседними окнами. Именно такая логика позволяет впоследствии сформулировать алгоритм онлайновой идентификации параметров модели.

2.4.5 Динамический импеданс в режиме рекуперации и смены направления тока

Тяговая батарея отличается от большинства стационарных накопителей тем, что в реальной эксплуатации ток может менять знак. При рекуперации батарея переходит из режима разряда в режим приёма энергии. С точки зрения спектральной модели это означает смещение рабочей точки в другую область поляризации, а в ряде случаев — изменение эффективной межфазной кинетики и асимметрию отклика относительно знака тока.

Поэтому в более общей постановке динамическую модель следует записывать как

, (2.50)

Введение sgnI(t) необходимо для фиксации режима разряд/заряд. Современные работы по dynamic EIS при заряде и разряде показывают, что even при одинаковом SOC и температуре спектральный отклик батареи может различаться в зависимости от направления тока, особенно в зарядопереносной и низкочастотной областях. (https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.06.060) (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232005)

2.4.6 Снимки динамического импеданса для различных режимов

Если динамический импеданс интерпретировать как семейство мгновенных или локальных спектров, то удобно рассматривать не один непрерывный объект Zdyn(ω,t), а последовательность спектральных снимков в характерных режимах: покой, умеренный разряд, токовый импульс, рекуперация. Такая постановка особенно полезна для инженерной диагностики, поскольку позволяет сопоставить отдельные эксплуатационные режимы с характерными сдвигами импедансной траектории.

Для расчётной иллюстрации локально-квазистационарной модели были построены несколько снимков динамического импеданса, соответствующих различным режимам тяговой нагрузки.

Рисунок 2.8 — Снимки динамического импеданса для различных режимов нагрузки

На рисунке видно, что спектральные кривые для режима покоя, разряда, сильного импульса и рекуперации различаются как по положению высокочастотной точки, так и по размеру полукруга и интенсивности низкочастотной поляризации. Научная ценность рисунка заключается в демонстрации того, что динамический импеданс не сводится к одной «универсальной» кривой для данного элемента. Практическая ценность состоит в том, что он обосновывает идею режимно-адаптивной диагностики: корректная интерпретация спектра требует учёта текущего эксплуатационного состояния батареи.

2.4.7 Итоговая форма модели динамического импеданса

С учётом предыдущих построений итоговая форма модели динамического импеданса в настоящей работе принимается в виде

, (2.51)

Здесь u(t) – обобщённый режимный аргумент, включающий текущий ток, его знак, его скорость изменения и, при необходимости, дополнительные показатели режима. Эта запись завершает математический переход от лабораторной EIS к нестационарной модели, совместимой с эксплуатацией электротранспортной батареи.

Таблица 2.3 – Основные отличия стационарной и динамической импедансных моделей

| Признак | Стационарная модель | Динамическая модель |
| --- | --- | --- |
| Рабочая точка | Фиксированная | Переменная во времени |
| Форма модели | Z(ω,T,SOC,D) | Zdyn(ω,t) |
| Условие применимости | Линейность и стационарность | Локальная квазистационарность |
| Учет режима нагрузки | Неявный или отсутствует | Явный через u(t), I(t), I(t) |
| Применимость к тяговым режимам | Ограниченная | Прямая |
| Роль в диссертации | Базовая теоретическая модель | Основа для нестационарного прогноза RUL |

Вывод по разделу 2.4

В разделе 2.4 выполнено обобщение статической импедансной модели до динамической постановки, предназначенной для описания тяговой аккумуляторной батареи в условиях нестационарных и импульсных нагрузок. Показано, что в реальном электротранспортном режиме параметры RΩ, Rct, Cdl и σ должны рассматриваться как функции времени через зависимость от температуры, состояния заряда, деградации и текущего режима нагружения. Введено локально-квазистационарное приближение, позволяющее использовать аналитический аппарат предыдущих разделов для описания динамического спектрального отклика. Тем самым подготовлена основа для следующего раздела 2.5, в котором температурная зависимость импедансных параметров будет выделена и исследована как самостоятельный ключевой фактор модели.

2.5 Температурная зависимость импедансных параметров

Температура является одной из ключевых переменных в модели комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи, поскольку она одновременно влияет на межфазную кинетику, ионную проводимость электролита, диффузию активного иона в твёрдой фазе и, как следствие, на всю структуру EIS-спектра. Для литий-ионных батарей температурная чувствительность импеданса и его корреляция с SOC, SOH и внутренней температурой показаны в работах McCarthy и соавт. (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), Westerhoff и соавт. (https://doi.org/10.1002/ente.201600154), Xiao и соавт. (https://doi.org/10.3390/batteries11010011). Для натрий-ионных систем аналогичная роль температуры подтверждена в температурно-зависимых EIS-исследованиях, где зафиксированы выраженные изменения зарядопереносной и диффузионной поляризации. (https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01216)

С математической точки зрения это означает, что уже базовая параметрическая запись

, (2.52)

не должна рассматриваться как формальное расширение стационарной модели, а должна пониматься как естественное следствие термоактивируемой природы электрохимических процессов. Если температура меняется, то меняются коэффициент обменного тока, проводимость электролита, коэффициент диффузии и величина межфазной ёмкости, а вместе с ними — и параметры RΩ, Rct, Cdl, σ. Именно поэтому в настоящем разделе температурная зависимость выделяется в самостоятельный блок модели, а не остаётся лишь частным случаем общей зависимости Z(ω,T,SOC,D).

2.5.1 Температурная зависимость сопротивления переноса заряда

Наиболее сильный температурный эффект в большинстве аккумуляторных систем проявляется в сопротивлении переноса заряда Rct. Исходной точкой служит связь

, (2.53)

где j0 – обменная плотность тока. Если принять, что обменный ток подчиняется аррениусовской зависимости

, (2.54)

то получаем

, (2.55)

Эта формула применяется потому, что зарядопереносная стадия является термоактивируемым процессом: при понижении температуры обменный ток уменьшается, а сопротивление переноса заряда возрастает. Для батарейных систем такая зависимость подтверждена как в работах по корреляции EIS с состояниями батареи, так и в исследованиях, где Rct специально использовался как температурно зависимый диагностический параметр. (https://doi.org/10.1016/j.est.2018.11.020), , (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.3390/batteries11010011).

В расширенной форме для задач диссертации эта зависимость должна учитывать не только температуру, но и рабочую точку по заряду и деградацию:

, (2.56)

Здесь ΦSOC(SOC) – описывает смещение кинетической доступности по состоянию заряда, а ΓD(D) – деградационный множитель. Такая запись принципиально важна, поскольку одинаковое измеренное значение Rct, полученное при разных температурах, не должно интерпретироваться как одинаковая степень деградации. Именно на этом основаны методы температурной нормализации импедансных признаков для оценки SOH.

Для иллюстрации температурной чувствительности зарядопереносной составляющей построены аррениусовские зависимости Rct для четырёх химических систем: NMC, LFP, LTO и Na-ion.

Рисунок 2.9 — Аррениусовская температурная зависимость сопротивления переноса заряда

На рисунке представлены зависимости ln(Rct) от 1000/T для NMC, LFP, LTO и Na-ion систем. Почти линейный характер кривых в координатах Аррениуса подтверждает применимость термоактивируемой модели к первому приближению. Более крутые наклоны соответствуют большей эффективной энергии активации зарядопереноса и, следовательно, большей чувствительности к охлаждению. Для Na-ion и LFP эта чувствительность выражена сильнее, чем для LTO.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он переводит качественный тезис о «температурной зависимости» в количественную форму, пригодную для параметризации модели. Практическая ценность заключается в возможности использовать наклон аррениусовской зависимости для калибровки температурной поправки к Rct в алгоритмах диагностики и прогноза.

2.5.2 Температурная зависимость омического сопротивления

Омическая составляющая RΩ определяется проводимостью токосъёмников, межконтактных областей и, главным образом, электролита. В батарейном диапазоне температур проводимость электролита обычно возрастает с нагревом, а значит, RΩ убывает. Если

, (2.57)

то в первом приближении , и потому

, (2.58)

Эта зависимость обычно слабее, чем для Rct однако при низких температурах рост RΩ может становиться практически значимым, особенно в высокомощностных тяговых режимах, где даже умеренное увеличение омического сопротивления ведёт к заметному росту тепловыделения I2R. Современные EIS-работы подтверждают, что температура и SOC влияют на полный импеданс батареи не только через зарядоперенос, но и через высокочастотную область, где доминируют омические процессы. (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.3390/batteries11010011).

Для целей диссертации удобно использовать обобщённую форму

, (2.59)

где ΨSOC(SOC) обычно слабо выражена, но может быть ненулевой из-за изменения состава электролита и контактного состояния вблизи крайних уровней заряда.

2.5.3 Температурная зависимость диффузионной составляющей

Диффузионный отклик батареи определяется коэффициентом диффузии DS, который также подчиняется температурной активации:

, (2.60)

Поскольку для полуограниченной диффузии параметр Варбурга связан с коэффициентом диффузии обратной зависимостью порядка , то

, (2.61)

Это означает, что при понижении температуры диффузионная составляющая усиливается, а низкочастотная область спектра становится более выраженной. Для Na-ion систем этот эффект особенно важен, поскольку более крупный радиус иона натрия и без того приводит к более медленному массопереносу, а охлаждение дополнительно усиливает этот эффект. Температурно-зависимое EIS-исследование Na-ion электродов прямо показывает выраженную перестройку спектра с охлаждением и нагревом, в том числе за счёт изменения межфазных и диффузионных ограничений. (https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01216)

Для модели диссертации это означает, что низкочастотные диагностические признаки нельзя сравнивать между собой без приведения к единой температуре. Иначе усиление хвоста Найквиста при низкой температуре может быть ошибочно интерпретировано как дополнительная деградация, хотя на самом деле оно обусловлено временным ухудшением диффузии.

2.5.4 Температурная зависимость ёмкости двойного электрического слоя

Ёмкость двойного электрического слоя Cdl по своей температурной чувствительности, как правило, менее стабильна и менее однозначна, чем RΩ и Rct. Это связано с тем, что на неё одновременно влияют состав интерфейса, диэлектрические свойства межфазной области, распределение активной поверхности и текущая структура пассивирующего слоя. Поэтому в данной работе Cdl рассматривается как вспомогательный, а не ведущий температурный диагностический параметр.

В первом приближении можно использовать линейно-квазилинейную аппроксимацию

, (2.62)

где αС – малый температурный коэффициент. Такой подход оправдан не как фундаментальный закон, а как инженерная параметризация на ограниченном температурном интервале. С методической точки зрения важно не переоценивать информативность Cdl: в прогностической модели основной вес должны получать Rct и, в меньшей степени, σ, а Cdl играет роль корректирующего признака. Это согласуется с современной EIS-практикой, где именно зарядопереносные и диффузионные признаки обычно оказываются наиболее чувствительными к состоянию батареи.

2.5.5 Полная температурно-параметрическая форма импеданса

С учётом предыдущих выражений получаем полную температурно-зависимую модель комплексного импеданса:

, (2.63)

В этой формуле температура входит не как единичный корректирующий множитель, а через все основные параметры спектра. Тем самым температура становится внутренней координатой модели, а не внешним постфактум-фактором. Это принципиально важно для всей диссертации, поскольку без такого включения невозможно корректно строить ни диагностические критерии, ни прогноз остаточного ресурса в тяговых режимах, где температура и её градиенты постоянно меняются. Современные работы по температурно адаптивным EIS-моделям и состояниям батареи используют именно такую логику — сначала параметризация по температуре и SOC, затем уже оценка SOH или других скрытых состояний. (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.3390/batteries11010011), (https://doi.org/10.1016/j.est.2018.11.020).

Для наглядного отображения влияния температуры на форму спектра построена серия расчётных диаграмм Найквиста для одного и того же элемента при нескольких температурах.

Рисунок 2.10 — Изменение диаграммы Найквиста при изменении температуры

На рисунке видно, что с понижением температуры высокочастотная точка пересечения с осью Re(Z) смещается вправо, а полукруг зарядопереноса существенно увеличивается. Это означает одновременный рост RΩ и особенно Rct. Низкочастотная область также становится более выраженной, что соответствует усилению диффузионной поляризации. Научная ценность рисунка состоит в том, что он визуально подтверждает многокомпонентный характер температурного влияния на спектр. Практическая ценность заключается в том, что он показывает необходимость обязательной температурной нормализации спектральных признаков перед оценкой деградации.

Таблица 2.4 – Температурная чувствительность основных импедансных параметров

| Параметр | Доминирующий физический механизм | Характер температурной зависимости | Значимость для диагностики |
| --- | --- | --- | --- |
| RΩ | Проводимость электролита и контактов | Убывает при росте температуры | Средняя |
| Rct | Межфазная кинетика, обменный ток | Сильно убывает при росте температуры | Очень высокая |
| Cdl | Состояние двойного слоя и интерфейса | Меняется умеренно, часто не монотонно | Вспомогательная |
| σ | Диффузионные ограничения | Убывает при росте температуры | Высокая |

Таблица показывает, что наиболее температурно-чувствительным и одновременно наиболее диагностически значимым параметром остаётся Rct. Это обстоятельство будет далее использовано при формализации параметра деградации и при построении прогностической модели остаточного ресурса.

2.5.6 Температурная нормализация импедансных признаков

Для дальнейшего использования импедансных параметров в диагностике и прогнозе необходимо ввести процедуру их приведения к опорной температуре Tref. Для Rct такая нормализация записывается так

, (2.64)

Аналогично можно записать формулы для RΩ и σ. Смысл этой процедуры заключается в том, что измеренные при различных температурах параметры становятся сопоставимыми между собой. Именно такой подход лежит в основе практических EIS- ориентированных методов оценки состояния батареи с учётом температуры и SOC. (https://doi.org/10.1016/j.est.2018.11.020), (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608)

Для настоящей диссертации это особенно важно, поскольку все дальнейшие деградационные соотношения должны быть построены не по «сырым» параметрам спектра, а по температурно-приведённым величинам. Только в этом случае изменение Rct между двумя измерениями можно интерпретировать именно как изменение состояния батареи, а не как следствие разных тепловых условий.

Вывод по разделу 2.5

В разделе 2.5 показано, что температура является внутренней координатой модели комплексного импеданса и должна входить в неё через все основные параметры: RΩ, Rct, Cdl и σ. Для сопротивления переноса заряда и диффузионной составляющей получены аррениусовские формы зависимости, для омической части — температурно-проводимостная параметризация, для межфазной ёмкости — инженерная аппроксимация первого порядка. Установлено, что наиболее чувствительным к температуре и одновременно наиболее диагностически значимым параметром является Rct. Введена процедура температурной нормализации импедансных признаков. Тем самым подготовлена основа для следующего раздела 2.6, где будет формализован параметр деградации и скорость его изменения без смешения температурного и собственно деградационного вкладов.

2.6 Формализация параметра деградации и скорости его изменения

Для построения прогностической модели остаточного ресурса недостаточно рассматривать деградацию аккумуляторной батареи только качественно — как «рост сопротивления» или «снижение ёмкости». Необходима математически определённая переменная состояния, которая, с одной стороны, имела бы физический смысл, а с другой — могла бы быть связана с параметрами комплексного импеданса. Именно такую роль в настоящей работе выполняет параметр деградации D.

В современной литературе по оценке состояния и ресурса батарей часто используются либо capacity-based показатели, либо обобщённые health indicators, формируемые из набора измеряемых признаков. Однако для инженерно реализуемой импедансно ориентированной модели принципиально важно, чтобы параметр деградации был не чисто статистическим, а физически мотивированным. Это соответствует общей логике physics-informed диагностики и прогноза, где скрытая переменная старения должна быть связана с измеряемыми параметрами модели батареи. (https://doi.org/10.1016/j.ress.2024.110450), (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.229901), (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832024005222?utm_source=chatgpt.com)

В рамках настоящей диссертации параметр деградации вводится как обобщённая скалярная характеристика накопленного изменения электрохимической системы относительно начального состояния. Необходимость именно такой переменной определяется тем, что реальная деградация батареи многомеханизменна: рост межфазного сопротивления, изменение омической составляющей, ухудшение диффузии и уменьшение эффективной межфазной ёмкости происходят одновременно, но с разной интенсивностью. Следовательно, если ограничиться только одним параметром, например

В рамках настоящей диссертации параметр деградации вводится как обобщённая скалярная характеристика накопленного изменения электрохимической системы относительно начального состояния. Необходимость именно такой переменной определяется тем, что реальная деградация батареи многомеханизменна: рост межфазного сопротивления, изменение омической составляющей, ухудшение диффузии и уменьшение эффективной межфазной ёмкости происходят одновременно, но с разной интенсивностью. Следовательно, если ограничиться только одним параметром, например Rct, то модель станет чувствительной к одному механизму и менее устойчивой к другим. Если же использовать только ёмкость, то утратится ранняя чувствительность к межфазной деградации. Поэтому вводится интегральный параметр D, который агрегирует несколько импедансных признаков в единую координату старения.

2.6.1 Требования к параметру деградации

Параметр деградации, используемый в прогностической модели, должен удовлетворять нескольким условиям.

Во-первых, он должен быть безразмерным или легко нормируемым, чтобы можно было сравнивать разные химические системы и элементы разной размерности.

Во-вторых, он должен быть монотонно возрастающей функцией времени или числа циклов, по крайней мере в усреднённом смысле. Это необходимо для того, чтобы использовать его в моделях остаточного ресурса.

В-третьих, он должен быть связан с измеряемыми параметрами импедансной модели, то есть восстанавливаться по спектральным данным.

В-четвёртых, он должен допускать интерпретацию как скрытой переменной состояния, входящей в модель

, (2.65)

Эти требования согласуются с современной логикой health indicator design для батарей, где хороший индикатор должен быть информативным, устойчивым, монотонным и пригодным для прогноза. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.229901), (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (sciencedirect.com)

2.6.2 Интегральное определение параметра деградации

В качестве базового определения принимается интегральная форма

, (2.66)

где Rct,0, RΩ,0, σ0, Cdl,0 – параметры нового или эталонного элемента, αi ≥ 0 – весовые коэффициенты, ∑ αi = 1.

Такое определение выбирается по следующим причинам.

Первый член отражает межфазную деградацию, связанную с ростом сопротивления переноса заряда. Именно этот механизм чаще всего наиболее чувствителен к раннему старению.

Второй член учитывает рост омических потерь, который становится важным при старении контактов, электролита и токосъёмной подсистемы.

Третий член отвечает за усиление диффузионных ограничений, то есть за ухудшение транспорта интеркалируемого иона.

Четвёртый член учитывает уменьшение эффективной межфазной ёмкости, которое может быть связано с потерей активной поверхности или изменением структуры интерфейса.

Такая интегральная форма удобна тем, что сохраняет связь с физикой и одновременно приводит к скалярной переменной, пригодной для дальнейшего использования в модели прогноза. По сути, D играет роль редуцированной координаты деградационного пространства.

2.6.3 Выбор весовых коэффициентов

Весовые коэффициенты αi не должны задаваться произвольно. В теоретической постановке их следует интерпретировать как меры относительной диагностической значимости соответствующих механизмов. Поскольку в предыдущих разделах было показано, что параметр Rct обладает наибольшей чувствительностью к деградации и наибольшей устойчивостью идентификации, именно он должен иметь наибольший вес в интегральном показателе.

Поэтому в базовом варианте модели принимается

, (2.67)

Для типового тягового применения можно использовать, например,

,,,, (2.68)

Эта структура весов означает, что доминирующим индикатором остаётся межфазная деградация, диффузионный вклад занимает второе место, а омическая и ёмкостная составляющие играют уточняющую роль. Подобная иерархия хорошо согласуется с современными EIS-ориентированными моделями SOH, где именно параметры полукруга Найквиста и низкочастотной области оказываются наиболее информативными. (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.1016/j.ress.2024.110450), (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X22006247?utm_source=chatgpt.com)

2.6.4 Связь параметра деградации с состоянием здоровья батареи

После введения D состояние здоровья батареи можно определить как функцию этого параметра:

, (2.69)

В простейшем линейном приближении

, (2.70)

Однако для реальных батарей более корректной является нелинейная форма, например

, (2.71)

где коэффициенты β1, и β2 калибруются по ресурсным данным. Необходимость нелинейной формы объясняется тем, что батарейная деградация ускоряется на поздних стадиях старения и не может быть корректно описана линейной функцией на всём жизненном цикле.

Таким образом, параметр D выступает промежуточной переменной между импедансными признаками и состоянием здоровья батареи. Это важно и концептуально, и практически: диагностика строится по измеряемым параметрам спектра, а прогноз — по эволюции D.

2.6.5 Скорость изменения параметра деградации

Для прогноза остаточного ресурса нужен не только текущий уровень деградации, но и её скорость. Поэтому вводится производная , где N – число циклов, либо эквивалентных циклических единиц старения.

Дифференцируя выражение для D, получаем

, (2.72)

Это выражение имеет ясную физическую интерпретацию: скорость деградации определяется взвешенной суммой скоростей изменения всех ключевых импедансных параметров. Положительный вклад дают рост Rct, RΩ и σ, а отрицательный — уменьшение Cdl, которое после знака «минус» тоже увеличивает dD/dN.

Именно эта формула играет важную роль в логике всей диссертации, поскольку связывает спектрально измеряемые величины с деградационной кинематикой. В последующих главах это позволит перейти от идентификации параметров к прогностической оценке RUL.

2.6.6 Полуэмпирическая модель скорости деградации

В инженерной постановке скорость деградации не может зависеть только от числа циклов. Для тяговой батареи она определяется температурой, глубиной циклирования, токовыми пиками, рекуперацией и частичными циклами. Поэтому в качестве общей формы принимается

, (2.73)

В аналитически удобной форме это можно записать как

, (2.74)

где k0, kI, kİ, kSOC, kD – калибруемые коэффициенты, χ(SOC) – функция, отражающая влияние экстремальных уровней заряда.

Эта форма выбрана не случайно.

Аррениусовский множитель учитывает термоактивируемую природу старения.

Член I2rms отражает то, что токовая нагрузка и связанное с ней тепловыделение ускоряют деградацию.

Член |İ| нужен для описания импульсных режимов и переходных процессов.

Фактор χ(SOC) учитывает то, что крайние области заряда часто сопряжены с повышенной деградационной активностью.

Множитель (1+kDD) позволяет описывать ускорение старения на поздних стадиях жизненного цикла.

2.6.7 Монотонность и условия физической корректности

Чтобы параметр D был пригоден для прогноза ресурса, необходимо выполнение условия

, (2.75)

Это условие отражает физический смысл деградации как накопительного процесса. Локальные экспериментальные флуктуации отдельных параметров спектра могут приводить к немонотонности конкретного измеряемого признака, однако интегральный параметр деградации в усреднённой модели должен возрастать.

Кроме того, необходимо выполнение ограничений

,, (2.76)

где Dcrit – соответствует предельному состоянию батареи. Именно это значение далее будет использовано для определения конца полезного ресурса.

2.6.8 Эволюция параметра деградации для различных химических систем

Различные химические системы отличаются не только абсолютными значениями импедансных параметров, но и темпом их деградации. Поэтому даже при одинаковой формуле параметра D его эволюция по циклам будет различной для NMC, LFP, LTO и Na-ion батарей.

Для иллюстрации этого положения построены типовые траектории параметра деградации D(N) для четырёх химических систем при одинаковой структуре модели, но разных коэффициентах старения.

Рисунок 2.11 — Эволюция формализованного параметра деградации

На рисунке показано, что для всех рассматриваемых химических систем параметр деградации возрастает с числом циклов, однако темп его роста существенно различается. Наиболее медленное накопление деградации характерно для LTO, более умеренное — для LFP, тогда как NMC и особенно Na-ion демонстрируют более быстрый рост D. Условный горизонтальный уровень, отмечающий порог деградации, пересекается различными химиями на существенно разных значениях числа циклов.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он формализует различие между химическими системами не только на уровне отдельных параметров, но и на уровне единой деградационной координаты. Практическая ценность заключается в том, что такая форма представления даёт возможность использовать общий аппарат прогноза RUL для разных химий при сохранении химически- специфичных коэффициентов.

2.6.9 Скорость деградации как функция циклирования и температуры

Параметр D сам по себе характеризует накопленный уровень старения, однако именно dD/dN определяет, насколько быстро система движется к предельному состоянию. Для тяговых батарей скорость старения особенно сильно зависит от температуры, поскольку почти все основные деградационные механизмы термоактивируемы.

Для одной из типовых химических систем построена расчётная поверхность скорости деградации dD/dN(N,T) визуализировать совместное влияние циклирования и температуры.

Рисунок 2.12 — Скорость деградации как функция циклирования и температуры

На рисунке видно, что скорость деградации увеличивается как с ростом числа циклов, так и с повышением температуры. Это означает, что старение батареи носит нестационарный характер: по мере накопления повреждений и при неблагоприятных тепловых условиях система приближается к предельному состоянию всё быстрее. Научная ценность рисунка состоит в визуализации нелинейной кинематики деградации. Практическая ценность заключается в том, что он обосновывает необходимость использования в модели RUL именно текущей скорости деградации, а не только текущего значения D.

Таблица 2.5 – Интерпретация параметра деградации и его производной

| Величина | Физический смысл | Роль в модели |
| --- | --- | --- |
| D | Интегральный уровень накопленного старения | Диагностическая координата состояния |
| dD/dN | Скорость накопления деградации | Ключевая переменная прогноза ресурса |
| Dcrit | Порог предельного состояния | Критерий конца полезного ресурса |
| ΓD(D) | Деградационный множитель параметров модели | Связь состояния и спектра |
| SOH=F(D) | Отображение деградации в состояние здоровья | Диагностическая интерпретация |

2.6.10 Итоговая роль параметра деградации в теоретической модели

После введения параметра D математическая модель комплексного импеданса приобретает окончательно замкнутую форму состояния:

, , (2.77)

То есть батарея в рамках главы 2 описывается уже не просто спектральной функцией, а системой из двух связанных соотношений: одно задаёт спектральный отклик, второе — эволюцию скрытого деградационного состояния. Это и есть теоретическая основа дальнейшего перехода к диагностическим критериям и модели прогноза остаточного ресурса.

Вывод по разделу 2.6

В разделе 2.6 введён и математически формализован параметр деградации D как интегральная безразмерная характеристика накопленного старения аккумуляторной системы. Показано, что он может быть выражен через нормированные изменения основных импедансных параметров Rct, RΩ, σ и Cdl. Получено выражение для скорости изменения параметра деградации dD/dN, связывающее деградационную кинематику с динамикой измеряемых спектральных признаков. Предложена полуэмпирическая модель скорости деградации с учётом температуры, тока, импульсных воздействий и уровня накопленного старения. Тем самым создана непосредственная теоретическая основа для следующего раздела 2.7, в котором будут сформулированы теоретические предпосылки идентификации параметров модели по экспериментальным данным.

2.7 Теоретические предпосылки идентификации параметров модели по экспериментальным данным

Построенная в разделах 2.1–2.6 модель комплексного импеданса имеет смысл для диссертационной работы только в том случае, если её параметры могут быть однозначно, устойчиво и физически корректно восстановлены по экспериментальным данным. Поэтому завершающим разделом главы 2 должна стать теоретическая постановка задачи идентификации. Именно здесь происходит переход от чисто аналитической модели к будущей экспериментальной верификации, но ещё без собственно экспериментального материала главы 5.

Современные исследования battery parameter identification подчёркивают, что корректная идентификация требует одновременного выполнения нескольких условий: адекватности структуры модели, достаточной информативности данных, идентифицируемости параметров, устойчивости алгоритма оценки и физической реализуемости найденных решений. (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (https://doi.org/10.1002/ese3.1039?utm_source=chatgpt.com), (https://doi.org/10.1002/ente.201600154?utm_source=chatgpt.com) Кроме того, в работах по практической идентифицируемости P2D- и reduced-order battery models показано, что сама возможность восстановления параметров зависит не только от алгоритма, но и от того, какие именно режимы возбуждения и какие частотные области используются в эксперименте. (https://doi.org/10.1007/s10800-021-01579-5), (https://doi.org/10.1149/2.1021802jes?utm_source=chatgpt.com), (https://www.mdpi.com/2227-9717/12/10/2166?utm_source=chatgpt.com).

В рамках настоящей диссертации задача идентификации понимается как восстановление вектора параметров

, (2.78)

или, в расширенном виде,

, (2.79)

по набору экспериментально измеренных спектральных точек

, , (2.80)

Таким образом, теоретическая предпосылка идентификации состоит в существовании отображения

, (2.81)

которое позволяет из измеренного спектра восстановить физически осмысленные параметры модели.

2.7.1 Постановка задачи идентификации как обратной задачи

С математической точки зрения задача идентификации параметров импедансной модели является обратной задачей. Прямая задача имеет вид:

, (2.82)

где по известному набору параметров рассчитывается спектральный отклик модели. Обратная задача состоит в нахождении такого θ, при котором модельный отклик наилучшим образом воспроизводит измеренный спектр.

То есть требуется решить задачу

, (2.83)

где J(θ) – функционал невязки между экспериментальным и модельным спектром. Наиболее естественной формой является комплексный функционал наименьших квадратов

, (2.84)

Именно такая постановка сегодня считается стандартной для EIS-fitting и battery parameter estimation. В обзорах и прикладных работах показано, что нелинейная комплексная least-squares идентификация является наиболее распространённой схемой извлечения параметров эквивалентных схем и упрощённых physics-based моделей по спектральным данным. (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad4399), (https://www.mdpi.com/2227-9717/12/10/2166?utm_source=chatgpt.com)

Если разложить комплексную ошибку на действительную и мнимую части, получаем эквивалентную вещественную форму:

, (2.85)

Эта запись особенно важна для практической реализации, поскольку именно в таком виде задача передаётся в алгоритмы нелинейной оптимизации.

2.7.2 Условие структурной идентифицируемости

Однако сама постановка задачи минимизации ещё не гарантирует, что найденные параметры будут уникальными. Здесь возникает понятие структурной идентифицируемости. Модель называется структурно идентифицируемой, если различным наборам параметров соответствуют различимые выходные отклики, то есть если отображение

, (2.86)

является локально или глобально инъективным в допустимой области параметров.

Для батарейных моделей эта проблема подробно обсуждается в работах Bizeray и соавт., Grandjean и соавт., а также в более поздних исследованиях по practical identifiability physics-based battery models. (https://doi.org/10.1109/TCST.2018.2838097?utm_source=chatgpt.com), (https://doi.org/10.3390/en10010090?utm_source=chatgpt.com), (https://doi.org/10.1007/s10800-021-01579-5) Эти работы показывают, что даже физически корректная модель может иметь слабую идентифицируемость, если некоторые параметры действуют на выход почти одинаково или если измерительная постановка не обеспечивает достаточного возбуждения системы. (IEEE Xplore)

Для модели, принятой в настоящей диссертации, условие структурной идентифицируемости означает следующее:

параметр RΩ должен определяться преимущественно по высокочастотной области;

параметры Rct и Cdl – по форме и положению полукруга Найквиста;

параметр σ – по низкочастотному диффузионному хвосту.

Если частотный диапазон измерений слишком узок или одна из характерных областей спектра недоступна, то часть параметров становится неидентифицируемой или слабо различимой.

2.7.3 Практическая идентифицируемость и роль шума

Даже если модель структурно идентифицируема, на практике её параметры могут восстанавливаться плохо из-за шумов измерения, коррелированности параметров или недостаточной чувствительности спектра к отдельным коэффициентам. Это уже область practical identifiability. В battery modeling literature подчёркивается, что различие между structural and practical identifiability является критически важным: параметр может быть идентифицируем в принципе, но практически неоценим с приемлемой точностью на реальных данных. (https://doi.org/10.1007/s10800-021-01579-5), (https://doi.org/10.1149/2.1021802jes?utm_source=chatgpt.com), (https://link.springer.com/article/10.1007/s10800-021-01579-5?utm_source=chatgpt.com)

Для рассматриваемой импедансной модели практическая идентифицируемость зависит от следующих факторов:

точности измерения Re(Z) и Im(Z);

длины и плотности частотной сетки;

температурной стабильности во время эксперимента;

стабильности рабочей точки по SOC;

корректности начального приближения в алгоритме оптимизации;

степени коррелированности параметров Rct, Cdl и σ.

В частности, если низкочастотная область измерена с высокой погрешностью, то параметр σ теряет надёжность. Если же плохо разрешён полукруг Найквиста, то одновременно ухудшается оценка Rct и Cdl.

2.7.4 Требование физической реализуемости параметров

Важной теоретической предпосылкой идентификации является физическая реализуемость решения. Даже если некий набор коэффициентов минимизирует функционал невязки, это ещё не означает, что он соответствует реальной батарейной системе. Поэтому при идентификации должны выполняться ограничения вида

, , , , (2.87)

В расширенных моделях аналогичные ограничения накладываются и на остальные параметры. Кроме того, параметры должны попадать в диапазоны, допустимые для конкретной химической системы и конкретного режима. Например, значения Rct для LTO-систем в нормальном режиме не должны находиться в той же области, что и для сильно деградированных Na-ion элементов. Поэтому физическая реализуемость — это не только знак параметра, но и его принадлежность химически и режимно обоснованному диапазону.

Такой подход соответствует современной практике battery parameter estimation, где fitting без физических ограничений часто приводит к математически приемлемым, но физически бессодержательным решениям. (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (https://doi.org/10.1002/ente.201600154?utm_source=chatgpt.com), (https://www.mdpi.com/2227-9717/12/10/2166?utm_source=chatgpt.com)

2.7.5 Выбор алгоритма идентификации

Для рассматриваемой модели естественным выбором является метод нелинейных наименьших квадратов. В battery literature один из наиболее распространённых подходов — это алгоритм Левенберга–Марквардта, сочетающий достоинства градиентного спуска и метода Гаусса–Ньютона. В работах Westerhoff и соавт., а также в ряде обзоров по battery parameter identification, этот алгоритм упоминается как стандартный инструмент идентификации параметров эквивалентных схем и reduced-order battery models. (https://doi.org/10.1002/ente.201600154?utm_source=chatgpt.com), (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (Wiley Online Library | Scientific research articles, journals, books, and reference works)

Локально шаг такого алгоритма может быть записан как

, (2.88)

где Jθ – матрица Якоби невязки по параметрам, r – вектор невязок, λ – регуляризационный параметр.

Эта формула важна не только вычислительно, но и концептуально: она показывает, что качество идентификации определяется формой матрицы чувствительности Jθ. Если столбцы Якобиана почти линейно зависимы, параметры оказываются плохо различимы. Следовательно, теоретическая предпосылка успешной идентификации состоит в достаточной линейной независимости влияния параметров на спектральный отклик.

2.7.6 Роль начального приближения

Для нелинейной обратной задачи начальное приближение θ0 имеет принципиальное значение. Если стартовые значения выбраны слишком далеко от физически разумной области, алгоритм может сойтись к локальному минимуму или к нефизичному решению. Поэтому в теоретической постановке идентификации необходимо задать физически мотивированные стартовые оценки:

, (2.89)

,, (2.90)

, (2.91)

где ωp – частота вершины полукруга,

оценка по наклону низкочастотного хвоста.

Эти приближения основаны на геометрической структуре спектра Найквиста и не являются эвристикой без основания. Напротив, они прямо вытекают из аналитической формы, полученной в разделе 2.2, а значит — согласованы с физикой модели. Именно это и составляет одну из важнейших теоретических предпосылок будущей экспериментальной идентификации.

Для фиксации общей логики параметрической идентификации приведена структурная схема перехода от измеренного спектра к вектору параметров модели.

Рисунок 2.13 — Теоретическая схема идентификации параметров импедансной модели

На рисунке показана последовательность этапов: получение измеренного спектра, выбор структуры модели, задание начального приближения, минимизация функционала невязки и получение оценённого вектора параметров θ*. Дополнительно отмечены критерии корректности решения: физическая реализуемость, малость остатка, устойчивость к шуму и идентифицируемость. Научная ценность рисунка состоит в том, что он формализует идентификацию как строго определённую обратную задачу, а не как процедуру численной подгонки. Практическая ценность заключается в том, что эта схема далее может быть непосредственно перенесена в методику обработки экспериментальных данных главы 5.

2.7.7 Частотная информативность параметров

Важнейшая предпосылка идентификации состоит в том, что различные параметры модели информативны в разных частотных окнах. Это следует из самой структуры аналитической модели:

в высокочастотной области доминирует RΩ,

в среднечастотной — ветвь Rct-Cdl,

в низкочастотной — параметр σ.

Следовательно, корректная идентификация должна использовать не только весь спектр целиком, но и учитывать распределение информативности по частоте. Современные исследования ускоренной и сокращённой EIS прямо показывают, что при правильном выборе частотных окон можно существенно уменьшить измерительный протокол без критической потери точности параметрической оценки. (https://doi.org/10.3390/batteries12020071), (https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.08.513?utm_source=chatgpt.com), (mdpi.com)

Для наглядного пояснения роли различных частотных областей приведена схема частотной информативности по основным параметрам модели.

Рисунок 2.14 — Частотные окна и информативность при идентификации параметров

На рисунке показано, что разные диапазоны частот вносят различный вклад в оценку параметров модели. Высокие частоты наиболее информативны для RΩ, средние – для Rct и Cdl, низкие – для σ. Научная ценность рисунка состоит в формализации частотного разделения параметров с позиций идентификации. Практическая ценность заключается в обосновании будущего метода экспресс оценки состояния батареи по ограниченному набору диагностических частот.

2.7.8 Условия сопоставимости экспериментальных данных

Даже при идеально построенном алгоритме идентификации невозможно корректно сравнивать параметры, полученные из двух спектров, если сами спектры сняты в несопоставимых состояниях батареи. Поэтому ещё до проведения эксперимента должны быть выполнены условия режимной сопоставимости:

фиксированная или корректно учтённая температура;

фиксированный или приведённый SOC;

контролируемое состояние покоя или учтённый режим динамической нагрузки;

единый частотный диапазон;

единая методика обработки и взвешивания невязки.

Эти условия являются не столько техническими, сколько теоретическими, потому что только при их выполнении параметрическая траектория

, (2.92)

может интерпретироваться как отражение именно деградации, а не смены внешнего режима.

2.7.9 Итоговая теоретическая постановка идентификации

С учётом всего изложенного задача идентификации параметров модели по экспериментальным данным в диссертации формулируется следующим образом:

дан экспериментальный спектр

, , (2.93)

требуется определить такой вектор параметров

, (2.94)

который:

минимизирует функционал невязки;

удовлетворяет условиям физической реализуемости;

остается идентифицируемым при данном частотном окне и уровне шума;

соответствует сопоставимой рабочей точке батареи.

После этого найденный вектор θ* используется для вычисления параметра деградации D, состояния здоровья SOH и, далее, остаточного ресурса RUL.

Таблица 2.6 – Теоретические предпосылки корректной идентификации параметров модели

| Предпосылка | Содержание | Значение для диссертации |
| --- | --- | --- |
| Адекватность структуры модели | Модель должна соответствовать физике спектра | Исключает формальную подгонку без физического смысла |
| Структурная идентифицируемость | Разные параметры должны давать различимый отклик | Гарантирует принципиальную возможность восстановления θ |
| Практическая идентифицируемость | Параметры должны быть устойчиво оцениваемы при шуме | Обеспечивает применимость к реальным данным |
| Физическая реализуемость | Параметры должны лежать в допустимых диапазонах | Исключает нефизичные решения |
| Частотная информативность | Каждому параметру должен соответствовать свой диапазон частот | Обосновывает протокол измерений |
| Сопоставимость режима | Спектры должны быть сняты в сопоставимых условиях | Делает возможным анализ деградационных траекторий |

Вывод по разделу 2.7

В разделе 2.7 сформулированы теоретические предпосылки идентификации параметров импедансной модели по экспериментальным данным. Показано, что задача идентификации является обратной задачей параметрического восстановления, требующей выполнения условий структурной и практической идентифицируемости, физической реализуемости и режимной сопоставимости данных. Обоснована необходимость комплексного функционала наименьших квадратов, физически мотивированного начального приближения и частотного разделения информативности параметров. Тем самым глава 2 завершает построение полной теоретико-математической основы диссертации: сформирована модель Z=Z(ω,T,SOC,D), её динамическое и температурное расширение, параметр деградации и предпосылки его восстановления по экспериментальным данным.

Выводы по главе 2

Во второй главе разработана теоретическая и математическая модель комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи. На основе уравнений сохранения заряда, уравнения Батлера–Фольмера и закона Фика построено физико-математическое описание процессов переноса заряда в аккумуляторной системе. Выполнен переход к эквивалентным схемам замещения и получено аналитическое представление комплексного импеданса. Обоснована и введена расширенная параметрическая форма

, (2.95)

учитывающая частоту, температуру, состояние заряда и накопленную деградацию. Разработана модель динамического импеданса для нестационарных и импульсных нагрузок. Выделен температурный блок модели и получены зависимости основных параметров спектра от температуры. Введён интегральный параметр деградации D и скорость его изменения dD/dN. Наконец, сформулированы теоретические предпосылки идентификации параметров модели по экспериментальным данным.

Таким образом, глава 2 полностью реализует свою функцию в структуре диссертации: она формирует математическое ядро исследования и создаёт теоретическую основу для главы 3, в которой будут разрабатываться диагностические критерии технического состояния батарей на основе импедансных параметров.