| Тип батареи | Номинальное напряжение элемента, В | Номинальная ёмкость, А·ч | Удельная энергия, Вт·ч/кг | Удельная мощность, Вт/кг | Начальное омическое сопротивление (R_{\Omega}), мОм | Начальное сопротивление переноса заряда (R_{ct}), мОм | Ресурс до 80% ёмкости, циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMC | 3.65 | 50 | 182 | 980 | 1.9 | 4.1 | 1800 |
| LFP | 3.20 | 55 | 128 | 1450 | 2.6 | 6.8 | 4200 |
| LTO | 2.30 | 45 | 82 | 2650 | 0.9 | 2.3 | 12000 |
| Na-ion | 3.00 | 40 | 118 | 920 | 3.4 | 9.2 | 2000 |