ГЛАВА 3

Диагностические критерии технического состояния батарей на основе импедансных параметров

3.1 Связь параметров диаграммы Найквиста с деградацией аккумуляторных батарей

Диаграмма Найквиста является одной из наиболее информативных форм представления импедансного отклика аккумуляторной батареи, поскольку позволяет непосредственно визуализировать раздельный вклад омической проводимости, межфазного переноса заряда и диффузионных ограничений. Для задач настоящей диссертации её роль особенно велика: если в главе 2 комплексный импеданс был формализован как функция Z=Z(ω,T,SOC,D), то в главе 3 необходимо показать, каким образом параметры самой диаграммы Найквиста могут быть использованы как диагностические признаки технического состояния. Современные работы по EIS-диагностике батарей подтверждают, что изменения положения высокочастотной точки, диаметра полукруга и низкочастотного хвоста коррелируют с состоянием заряда, состоянием здоровья и накопленной деградацией элементов разных химических систем, включая LTO-основанные литий-ионные системы и натрий-ионные аккумуляторы. (https://doi.org/10.3390/wevj12030156), (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01216)

С математической точки зрения диаграмма Найквиста представляет собой параметрическую кривую в плоскости (Re(Z), -Im(Z)), где угловая частота ω выступает скрытым параметром. Если использовать аналитическую модель, полученную во второй главе

,

то уже из самой структуры этого выражения следует, что разные участки кривой несут разную диагностическую информацию. При ω → ∞ мнимая часть стремится к нулю, а действительная часть стремится к RΩ. В области средних частот формируется полукруг, связанный с параллельной ветвью Rct - Cdl. В области низких частот начинает доминировать диффузионная составляющая. Следовательно, диаграмма Найквиста сама по себе может рассматриваться как геометрическое отображение деградационного состояния батареи в частотной области.

3.1.1 Высокочастотная точка пересечения и её диагностический смысл

Первым диагностическим параметром диаграммы Найквиста является точка пересечения кривой с осью действительных значений импеданса в высокочастотной области:

.

Физически этот параметр характеризует совокупность омических потерь в токосъёмниках, электролите, контактных соединениях и проводящей матрице электродов. В работах по EIS для разных химических систем показано, что RΩ обычно растёт менее резко, чем Rct, однако его увеличение при старении также имеет диагностическое значение, особенно при низких температурах и в батареях с выраженной деградацией электролита и контактных областей. (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608), (https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01216)

В рамках настоящего исследования параметр RΩ рассматривается как вспомогательный диагностический признак. Он не является самым чувствительным индикатором ранней деградации, однако играет важную роль в двух отношениях. Во-первых, он служит опорной точкой для геометрической интерпретации всей диаграммы. Во-вторых, его изменение позволяет отделять собственно межфазную деградацию от роста чисто омических потерь, что особенно важно при сравнении батарей различных химий и при анализе спектров, полученных при разных температурах.

3.1.2 Диаметр полукруга как мера сопротивления переноса заряда

Вторым и главным диагностическим параметром диаграммы Найквиста является диаметр основного полукруга. В идеальной RC-постановке он равен сопротивлению переноса заряда:

.

Этот результат следует из аналитической формы параллельной ветви Rct – Cdl, выведенной в разделе 2.2:

.

Геометрически это означает, что увеличение Rct приводит к расширению полукруга диаграммы Найквиста, а уменьшение Rct – к его сжатию.

Именно этот параметр является наиболее важным для диагностики деградации. Согласно современным публикациям, в EIS- ориентированной оценке состояния батарей именно Rct чаще всего используется как ключевой признак старения. Для LTO-основанных литий-ионных аккумуляторов в работе Zhang et al. прямо отмечено, что по данным EIS были выбраны charge transfer resistance и ohmic resistance как ключевые характеристические параметры для модели оценки SOH. (https://doi.org/10.3390/wevj12030156) Для литий- ионных систем в целом работы по EIS и state estimation также подтверждают высокую прогностическую ценность Rct по отношению к SOH и старению. (https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104608)

Это объясняется физически. Рост Rct связан с уменьшением обменного тока, а тот, в свою очередь, уменьшается при утолщении пассивирующего слоя, сокращении эффективной площади электрохимической реакции и ухудшении межфазной кинетики. Следовательно, если омическая часть спектра характеризует «проводимость системы в целом», то диаметр полукруга отражает именно глубину межфазной деградации.

3.1.3 Низкочастотный участок и диффузионные ограничения

Третьим важным диагностическим элементом диаграммы Найквиста является её низкочастотный участок. В классическом приближении Варбурга он приближается к прямой линии под углом порядка 45⁰, поскольку

.

При старении аккумулятора этот участок, как правило, становится более выраженным, что свидетельствует об усилении ограничений массопереноса. Для натрий-ионных систем это особенно характерно из-за более медленной диффузии ионов натрия и их большей чувствительности к межфазным и транспортным барьерам. В температурно-зависимом EIS-исследовании sodium-ion systems показано, что при ухудшении условий массопереноса и снижении температуры существенный вклад в спектр вносят как рост Rct, так и усиление диффузионной поляризации. (https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01216)

Для диагностических целей это означает, что низкочастотный участок диаграммы Найквиста нельзя игнорировать. Он содержит информацию не столько о раннем межфазном старении, сколько о глубинных транспортных ограничениях внутри системы. Поэтому в дальнейшем, при формировании интегрального диагностического критерия, параметр σ или эквивалентный низкочастотный признак будет использоваться наряду с Rct, хотя и с меньшим весом.

3.1.4 Геометрическая диагностика деградации по форме диаграммы Найквиста

С практической точки зрения важным достоинством диаграммы Найквиста является то, что часть диагностических выводов может быть сделана ещё до полной параметрической идентификации модели. Иными словами, сама геометрия кривой уже позволяет судить о характере старения батареи. Если при последовательных измерениях наблюдается преимущественное смещение высокочастотной точки пересечения вправо, это указывает на рост омической составляющей. Если растёт именно диаметр полукруга, то доминирует межфазная деградация. Если же существенно усиливается низкочастотный хвост, то возрастает роль диффузионных ограничений.

Эта логика особенно полезна для тяговых систем, где требуется не только строгая аналитическая интерпретация, но и инженерно удобная визуальная диагностика. В этом смысле диаграмма Найквиста является не просто формой отображения спектра, а средством структурной классификации состояния батареи.

Для иллюстрации геометрической связи между деградацией и параметрами диаграммы Найквиста построено семейство расчётных кривых при различных уровнях деградации D.

Рисунок 3.1 — Диаграммы Найквиста при различных уровнях деградации аккумулятора

На рисунке показано, что с ростом параметра деградации происходит последовательное увеличение диаметра полукруга и усиление низкочастотного диффузионного участка. Высокочастотная точка пересечения также смещается вправо, что указывает на рост омической составляющей. Таким образом, основные геометрические элементы диаграммы Найквиста изменяются согласованно с физическими механизмами старения аккумуляторной системы.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он связывает аналитический параметр деградации D, введённый во второй главе, с конкретной геометрией импедансной кривой. Практическая ценность заключается в том, что он задаёт основу для экспресс-диагностики: по форме диаграммы можно предварительно оценивать доминирующий механизм деградации ещё до полного fitting-процесса.

3.1.5 Связь параметров диаграммы Найквиста с химической природой аккумулятора

Хотя сама диагностическая логика диаграммы Найквиста универсальна, абсолютные значения её параметров и их темпы изменения существенно зависят от химической системы. Для LTO-основанных литий-ионных аккумуляторов, согласно Zhang et al., EIS-параметры, включая Rct и RΩ, оказываются информативными для построения моделей SOH с высокой точностью. (https://doi.org/10.3390/wevj12030156) Для LFP и других lithium chemistries обзор Kurzweil показывает, что импедансная диагностика хорошо подходит как для мониторинга SOC, так и для оценки состояния здоровья, но при этом конфигурация спектра зависит от химии ячейки. (https://doi.org/10.3390/batteries7010017) Для Na-ion систем температурно-зависимая EIS демонстрирует более выраженные изменения зарядопереносной области и диффузионной поляризации. (https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01216)

Следовательно, для одной и той же формы деградационного процесса геометрические параметры диаграммы Найквиста будут различаться в зависимости от химии. Это означает, что дальнейшие диагностические критерии должны быть химически-адаптивными: общая логика будет общей, но численные пороги и коэффициенты должны калиброваться отдельно для NMC, LPF, LTO и Na-ion батарей.

Таблица 3.1 – Диагностическая интерпретация основных параметров диаграммы Найквиста

| Геометрический признак диаграммы | Аналитический параметр | Физический смысл | Диагностическая интерпретация |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокочастотная точка пересечения | RΩ | Омические потери в электролите, контактах, токосъёмниках | Рост омического сопротивления, ухудшение проводимости |
| Диаметр основного полукруга | Rct | Сопротивление переноса заряда на интерфейсе | Главный индикатор межфазной деградации |
| Частота вершины полукруга | ωp=1/(RctCdl) | Совместная характеристика кинетики и ёмкости интерфейса | Оценка динамики Rct и Cdl |
| Наклон и длина низкочастотного хвоста | σ или эквивалентный диффузионный признак | Ограничения массопереноса | Усиление диффузионной деградации |
| Общее смещение кривой вправо | Суммарный рост Re(Z) | Рост внутренних потерь | Снижение энергетической и мощностной эффективности |

Таблица показывает, что диаграмма Найквиста уже на уровне своей геометрии содержит набор диагностических признаков, достаточный для перехода от «качественного наблюдения спектра» к «формализованной оценке состояния». Именно это и является отправной точкой всей главы 3.

3.1.6 Диагностическое значение диаграммы Найквиста в структуре диссертации

В логике настоящего исследования диаграмма Найквиста рассматривается не как самостоятельный конечный инструмент, а как первый уровень перехода от спектра к критериям состояния. Она позволяет выделить три базовые диагностические оси: омическую, зарядопереносную, диффузионную.

Далее в разделе 3.2 каждая из этих осей будет переведена в параметры модели, подлежащие идентификации. В разделе 3.3 будет введена скорость деградации по импедансным траекториям. В разделах 3.4–3.6 на этой основе будут построены интегральный критерий состояния, критерий предельного состояния и метод экспресс-оценки SOH. Таким образом, раздел 3.1 выполняет роль фундаментального диагностического основания всей главы: он показывает, что структура спектра и геометрия диаграммы Найквиста действительно несут систематическую и физически интерпретируемую информацию о деградации аккумуляторной батареи.

Вывод по разделу 3.1

В разделе 3.1 показано, что параметры диаграммы Найквиста обладают прямой диагностической связью с физическими механизмами старения аккумуляторной батареи. Высокочастотная точка пересечения соответствует омическому сопротивлению RΩ, диаметр основного полукруга — сопротивлению переноса заряда Rct является наиболее чувствительным признаком деградации, тогда как RΩ и диффузионные признаки играют уточняющую и дополняющую роль. Показано также, что, несмотря на универсальность диагностической логики диаграммы Найквиста, численные значения её параметров и темпы их изменения зависят от химической системы аккумулятора. Тем самым создана теоретическая основа для следующего раздела 3.2, в котором будет выполнена формализованная идентификация сопротивления переноса заряда, омического сопротивления и диффузионной составляющей.

3.2 Идентификация сопротивления переноса заряда, омического сопротивления и диффузионной составляющей

Если в разделе 3.1 была установлена качественная и геометрическая связь между формой диаграммы Найквиста и деградацией аккумуляторной батареи, то следующим необходимым шагом является формализованное извлечение параметров RΩ, Rct и диффузионной составляющей из измеренного спектра. Именно этот переход переводит анализ из области визуальной интерпретации в область строгой диагностики. Современные исследования по battery parameter analysis through EIS показывают, что для инженерно пригодной модели состояния батареи недостаточно оперировать только «формой» спектра; требуется устойчивая процедура извлечения параметров эквивалентной схемы, причём особенно важна робастность к шуму и к ограниченности частотного диапазона. (DOI: 10.3390/pr12102166; DOI: 10.3390/jlpea13020029)

В рамках настоящей диссертации идентификация импедансных параметров рассматривается как диагностическая задача восстановления физически интерпретируемого вектора состояния

,

где первостепенный интерес представляют именно RΩ, Rct и σ. Такой выбор обусловлен тем, что эти три параметра соответствуют трём фундаментальным механизмам: омическим потерям, межфазному переносу заряда и диффузионным ограничениям. В литературе по EIS- оценке SOH именно RΩ и Rct часто выделяются как наиболее practically useful признаки, а диффузионная часть рассматривается как дополнительный, но физически важный дескриптор глубинной деградациию (DOI: 10.3390/wevj12030156; DOI: 10.1016/j.est.2022.104608)

3.2.1 Идентификация омического сопротивления RΩ

Наиболее устойчиво идентифицируемым параметром спектра является омическое сопротивление. В идеализированной постановке оно определяется как высокочастотный предел действительной части импеданса:

.

Практически это означает, что RΩ оценивается по первой точке пересечения диаграммы Найквиста с осью Re(Z) в высокочастотной области. Причина высокой устойчивости такой оценки заключается в том, что при больших частотах вклад ёмкостной и диффузионной поляризации минимален, а спектр определяется почти исключительно активными потерями.

С физической точки зрения RΩ агрегирует сопротивление электролита, токосъёмников, внутренних контактов и части проводящей матрицы электрода. Для диагностических целей это означает, что рост RΩ может интерпретироваться как признак ухудшения ионной проводимости, деградации электролита или роста контактных потерь. Однако сам по себе этот параметр редко является наиболее чувствительным индикатором раннего старения. Его основная ценность в том, что он задаёт омическую базовую линию спектра и служит опорной величиной при выделении остальных компонентов. Эта логика хорошо согласуется с современными EIS-based ECM studies, где высокочастотное сопротивление обычно выделяется в первую очередь и затем фиксируется при оценке более сложных параметров. (DOI: 10.3390/pr12102166; DOI: 10.3390/jlpea13020029)

3.2.2 Идентификация сопротивления переноса заряда Rct

Сопротивление переноса заряда является центральным параметром всей диагностической схемы диссертации. В идеальной модели Рэндлса величина Rct соответствует диаметру основного полукруга на диаграмме Найквиста:

.

В аналитической форме это вытекает из выражения

,

поскольку именно эта ветвь отвечает за геометрию среднечастотной части спектра.

Практически идентификация Rct может выполняться двумя способами. Первый способ — геометрический, через оценку диаметра полукруга. Второй способ — параметрический, через fitting полной эквивалентной схемы методом нелинейных наименьших квадратов. Геометрический способ удобен для экспресс-оценки, однако он хуже работает при сплюснутых или перекрывающихся дугах. Поэтому для строгой диагностики в диссертации принимается именно параметрическая идентификация, а геометрическая оценка используется как начальное приближение.

Современные исследования подтверждают, что Rct является одним из наиболее информативных параметров состояния батареи. Для LTO основанных lithium-ion cells он был непосредственно выбран как ключевой индикатор состояния вместе с ohmic resistance в модели оценки. SOH (DOI: 10.3390/wevj12030156) Для коммерческих Li-ion polymer cells корреляционный анализ McCarthy et al. Показал выраженную зависимость equivalent circuit elements, в том числе Rct, от SOC, SOH и внутренней температуры. (DOI: 10.1016/j.est.2022.104608)

3.2.3 Идентификация диффузионной составляющей

Идентификация диффузионной составляющей существенно сложнее, чем оценка RΩ и Rct. Причина заключается в том, что низкочастотная область спектра обычно наиболее чувствительна к шуму, к дрейфу рабочей точки и к неполному выходу системы на квазистационарный режим. Тем не менее именно этот участок несёт информацию о затруднениях массопереноса в электроде и электролите.

В классической постановке полуограниченной диффузии импеданс Варбурга записывается как

,

и тогда действительная и мнимая части в низкочастотной области масштабируются как ω-1/2. Следовательно, параметр σ может быть идентифицирован либо напрямую через fitting полной модели, либо через анализ наклона и длины низкочастотного хвоста Найквиста.

Современные работы подчёркивают, что низкочастотные импедансные признаки особенно важны для натрий-ионных систем, где транспортные ограничения часто выражены сильнее, чем в традиционных Li-ion chemistry. В частности, исследование sodium-ion battery EIS characteristics under varying states показало, что спектры SIB существенно реагируют на изменение состояния именно через межфазные и транспортные параметры, а их интерпретация требует отдельного учёта низкочастотной части отклика. (DOI: 10.3390/molecules29204963; DOI: 10.1021/acsaem.9b01216)

В диагностическом смысле диффузионная составляющая не должна подменять собой Rct, но и не может быть исключена из модели. Она особенно важна в двух случаях: при анализе поздних стадий деградации и при сравнении разных химических систем, где транспортные свойства ионов существенно различаются.

3.2.4 Совместная идентификация параметров и проблема коррелированности

Хотя RΩ, Rct и σ имеют различную физическую природу, их оценки не являются полностью независимыми. Если частотное окно измерения недостаточно широкое, если полукруг плохо выражен или если низкочастотная область содержит значительный шум, возникает коррелированность параметров. В этом случае разные наборы коэффициентов могут давать близкий спектральный отклик. Поэтому совместная идентификация должна строиться не как механическая подгонка по всему спектру, а как физически структурированная процедура.

В диссертации для этого используется следующая логика:

сначала по высокочастотной области оценивается RΩ;

затем по среднечастотной области уточняется Rct и связанный с ним Cdl;

после этого по низкочастотному участку дооценивается σ;

затем выполняется глобальный пересчёт полного вектора параметров θ по всему спектру.

Такой подход соответствует общей методологии robust ECM parameter extraction from EIS, где предварительное частотное разделение параметров уменьшает влияние коррелированности и повышает устойчивость fitting-процедуры (DOI: 10.3390/pr12102166; DOI: 10.3390/jlpea13020029).

3.2.5 Диагностическая чувствительность параметров к деградации

Для целей настоящей диссертации важно не только восстановить параметры спектра, но и определить, какие из них наиболее чувствительны к старению батареи. Современные публикации сходятся в том, что Rct является наиболее надёжным индикатором деградации, тогда как RΩ обладает меньшей чувствительностью, а диффузионные признаки особенно полезны для распознавания глубинных транспортных ограничений и химически-специфических эффектов старения (DOI: 10.1016/j.est.2022.104608; DOI: 10.3390/wevj12030156; DOI: 10.1021/acsaem.9b01216).

Это позволяет ввести следующую иерархию диагностической значимости:

.

Такое ранжирование не означает, что RΩ маловажен. Напротив, он необходим для корректной декомпозиции спектра. Однако именно Rct рассматривается как главный параметр для связи диагноза состояния с прогнозом ресурса.

Для наглядного объяснения процедуры выделения диагностических параметров на диаграмме Найквиста приведена схема, показывающая изменение основных элементов спектра при росте деградации.

Рисунок 3.2 — Диаграммы Найквиста при различных уровнях деградации аккумулятора с указанием диагностических параметров

На рисунке показаны семейства диаграмм Найквиста, соответствующие разным уровням деградации. Отмечены три ключевых диагностических элемента: высокочастотная точка пересечения, определяющая RΩ; диаметр полукруга, соответствующий Rct; и низкочастотный диффузионный участок, связанный с параметром σ. По мере роста деградации наблюдается согласованное смещение всех этих признаков, однако наибольшее изменение приходится на зарядопереносную область.

Научная ценность рисунка заключается в объединении геометрической и параметрической интерпретации спектра в рамках единой диагностической схемы. Практическая ценность состоит в том, что он задаёт визуально понятный и одновременно математически строгий алгоритм выделения параметров из измеренного спектра.

Таблица 3.2 – Идентификация основных импедансных параметров и их диагностическая роль

| Параметр | Способ идентификации | Основной участок спектра | Физический смысл | Диагностическая роль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RΩ | Высокочастотное пересечение, fitting | Высокие частоты | Омические потери | Базовая опорная величина, контроль контактов и электролита |
| Rct | Диаметр полукруга, fitting | Средние частоты | Межфазный перенос заряда | Главный индикатор деградации и основа прогноза |
| σ | Низкочастотный fitting, анализ хвоста | Низкие частоты | Диффузионные ограничения | Диагностика транспортного старения и химически специфичных эффектов |
| Cdl | Частота вершины полукруга, fitting | Средние частоты | Ёмкость интерфейса | Уточняющий параметр интерпретации Rct |

Таблица показывает, что диагностическая процедура должна быть многоуровневой: разные параметры требуют разных частотных окон, а их физическая интерпретация не совпадает. Это обстоятельство и определяет структуру дальнейших разделов главы 3.

3.2.6 Итоговая постановка диагностической идентификации

В логике настоящего исследования идентификация RΩ, Rct и σ является не самоцелью, а первым формализованным шагом к построению критериев технического состояния. После того как эти параметры восстановлены, они могут быть преобразованы:

в скорость деградации;

в интегральный диагностический критерий;

в критерий предельного состояния;

в прогноз остаточного ресурса.

Следовательно, раздел 3.2 выполняет в диссертации центральную связующую функцию между спектром как измеряемым объектом и критериальной диагностикой как предметом последующих разделов.

Вывод по разделу 3.2

В разделе 3.2 показано, что сопротивление переноса заряда Rct, омическое сопротивление RΩ и диффузионная составляющая σ могут быть формализованно идентифицированы по измеренному импедансному спектру аккумуляторной батареи. Установлено, что RΩ наиболее устойчивеn к оценке и задаёт базовую омическую компоненту спектра, Rct является главным параметром межфазной деградации и наиболее чувствительным диагностическим признаком, а σ отражает транспортные ограничения и особенно важен для анализа позднего старения и натрий-ионных систем. Показано также, что корректная идентификация требует частотного разделения параметров и глобального параметрического уточнения по полному спектру. Тем самым подготовлена основа для следующего раздела 3.3, где будет рассматриваться определение скорости деградации по динамике импедансных параметров.

3.3 Определение скорости деградации по динамике импедансных параметров

После идентификации RΩ, Rct и диффузионной составляющей следующий шаг состоит не просто в фиксации текущего состояния батареи, а в определении скорости её деградации. Именно этот переход принципиален для всей диссертации: диагностика должна быть преобразована в прогностическую схему. Если раздел 3.2 отвечал на вопрос, какие параметры спектра изменяются при старении, то настоящий раздел отвечает на более важный вопрос: с какой скоростью эти изменения накапливаются и как по ним судить о движении батареи к предельному состоянию.

В современной battery-science всё более отчётливо прослеживается переход от статических health indicators к динамическим признакам старения. Для LiFePO4 ячеек Wang и соавт. показали, что сопротивление переноса заряда монотонно увеличивается с деградацией и может использоваться для оценки состояния здоровья при учёте температуры и SOC (DOI: 10.1016/j.est.2018.11.020). Для LTO-основанных литий-ионных аккумуляторов Zhang и соавт. выбрали именно charge transfer resistance и ohmic resistance как ключевые параметры модели оценки SOH (DOI: 10.3390/wevj12030156). Для натрий-ионных электродов Ledwoch и соавт. прямо исследовали сопротивление переноса натрия и диффузивность натрия при разных уровнях состояния здоровья, используя EIS совместно с другими методами (DOI: 10.1016/j.electacta.2021.138751). Для литий-ионных систем Zhao и соавт. показали, что диффузионные процессы в твёрдой и жидкой фазах могут быть интерпретированы на основе physics-based impedance model, а коэффициент твёрдофазной диффузии может быть оценён из спектральных данных (DOI: 10.1016/j.actaastro.2022.11.008). Эти результаты прямо подтверждают, что для прогноза ресурса необходимо работать не только с Rct как статическим параметром, но и с динамикой транспортных параметров.

3.3.1 Транспортные параметры и транспортные характеристики как основа импедансной метрии

В настоящей диссертации необходимо чётко развести два близких, но не тождественных понятия: транспортные параметры и транспортные характеристики.

Транспортные параметры — это величины, непосредственно входящие в математическую модель переноса заряда и вещества в аккумуляторной системе. К ним в контексте импедансной метрии относятся:

Rct,  RΩ,  σ,  Ds,  κ,

где Rct характеризует кинетику межфазного переноса заряда, RΩ – омический транспорт в электролите, контактах и токосъёмниках, σ – диффузионную поляризацию в форме параметра Варбурга, Ds – коэффициент твёрдофазной диффузии, κ – ионную проводимость.

В κ обзоре Lee и соавт. подчёркивается, что именно коэффициент диффузии и обменный ток/зарядопереносная кинетика являются доминирующими параметрами, определяющими электрохимическое поведение physics-based battery model (DOI: 10.1016/j.egyr.2022.03.090).

Транспортные характеристики — это производные или обобщённые показатели, вычисляемые из транспортных параметров и описывающие уже не отдельный механизм, а эксплуатационное качество батареи как элемента электротехнического комплекса. В рамках диссертации к таким характеристикам относятся:

,

,

,

где τct – характеристическое время межфазного зарядопереноса, τD – характеристическое время диффузии, Πtr – введённый в работе интегральный транспортный индекс мощности/проходимости. Иными словами, транспортные параметры — это «первичные» коэффициенты модели, а транспортные характеристики — это их эксплуатационно значимые комбинации.

Именно здесь и находится одна из методических изюминок диссертации: импедансная метрия на электротранспорте должна опираться не только на идентификацию отдельных элементов эквивалентной схемы, но и на построение транспортных характеристик, отражающих способность батареи передавать энергию в динамическом тяговом режиме. Такая постановка существенно сильнее, чем обычная оценка SOH по ёмкости, поскольку позволяет видеть не просто «сколько ресурса осталось», а каким образом деградация нарушает перенос заряда и вещества в батарее.

3.3.2 Почему именно транспортные параметры должны быть положены в основу скорости деградации

Для электротранспорта батарея важна не только как накопитель энергии, но прежде всего как высокомощностной динамический источник, работающий в режимах разгона, торможения, рекуперации и частичных циклов. В этих условиях ключевым ограничением становится не только потеря ёмкости, но и ухудшение транспортной проходимости системы: электроны, ионы и межфазный заряд начинают передаваться медленнее и с большими потерями.

Именно поэтому в работе принимается следующая физическая позиция: скорость деградации должна определяться не по одному ресурсу ёмкости, а по темпу ухудшения транспортных параметров. Это решение согласуется с современными экспериментальными данными. Wang и соавт. показали, что Rct возрастает с циклами и является полезным признаком ageing state для LFP-элементов (DOI: 10.1016/j.est.2018.11.020). Zhang и соавт. пришли к сходному выводу для LTO-аккумуляторов, выделив Rct и RΩ как ключевые параметры состояния (DOI: 10.3390/wevj12030156). Для Na-ion систем Ledwoch и соавт. исследовали именно resistivity and diffusivity of sodium transport при разных состояниях здоровья, то есть в центре внимания оказались транспортные, а не только ёмкостные признаки (DOI: 10.1016/j.electacta.2021.138751).

Следовательно, для диссертации вводится принцип: скорость деградации аккумулятора есть скорость ухудшения его транспортного состояния, зафиксированного в импедансных параметрах.

3.3.3 Формализация скорости деградации через динамику импедансных параметров

Во второй главе был введён интегральный параметр деградации

,

Теперь его производная по числу циклов задаёт скорость деградации:

.

Эта формула особенно важна именно для транспортной интерпретации. Каждый её член соответствует определённому механизму ухудшения транспортного состояния:

рост dRct/dN означает замедление межфазного переноса заряда;

рост dRΩ/dN означает ухудшение ионно-электронной проводимости;

рост dσ/dN означает усиление диффузионных ограничений;

уменьшение dCdl/dN соответствует деградации эффективной межфазной поверхности.

Иными словами, скорость деградации определяется как взвешенная сумма скоростей ухудшения транспортных параметров. Это и есть математическое ядро импедансной метрии в настоящей работе.

3.3.4 От транспортных параметров к транспортным характеристикам батареи

Для задач электротранспорта особенно важно не только оценивать отдельные параметры, но и переводить их в характеристики, напрямую связанные с эксплуатацией.

Первой такой характеристикой является характеристическое время зарядопереноса:

.

Оно показывает, с какой инерционностью интерфейс электрод–электролит способен реагировать на изменение режима. Рост τct означает  замедление интерфейсной кинетики и ухудшение высокомощностных свойств батареи.

Второй характеристикой является время диффузии:

,

где L – характерный размер диффузионного пути. Увеличение τD означает ухудшение массопереноса и рост риска концентрационной поляризации при импульсной нагрузке. Работа Zhao и соавт. как раз показывает, что diffusion processes in LIB can be explicitly interpreted through physics-based impedance/DRT framework и связаны с оценкой Ds (DOI: 10.1016/j.actaastro.2022.11.008).

Третьей характеристикой, вводимой в диссертации, является индекс транспортной мощности:

,

где Rct, σ, RΩ – нормированные параметры, а βi – весовые коэффициенты. Этот индекс не является стандартным литературным параметром; он вводится в диссертации как собственная транспортная характеристика, позволяющая оценивать, насколько деградация ограничивает мощностной потенциал батареи. Его научная новизна заключается в том, что он агрегирует межфазную, омическую и диффузионную составляющие в единую метрику транспортной работоспособности батареи в тяговом режиме.

Для наглядной демонстрации того, как старение влияет на транспортное состояние батареи, были построены расчётные траектории ключевых транспортных параметров и введённого индекса транспортной мощности.

Рисунок 3.3 — Эволюция транспортных параметров аккумулятора при старении

На рисунке показаны нормированные зависимости Rct, σ, относительного коэффициента диффузии D/D0 индекса транспортной мощности Πtr от числа циклов. Видно, что по мере старения возрастает зарядопереносное и диффузионное сопротивление, уменьшается эффективная диффузивность, а интегральный транспортный индекс снижается. Это означает, что даже при ещё приемлемой остаточной ёмкости батарея уже может терять способность эффективно работать в высокомощностных режимах.

Научная ценность рисунка состоит в переводе спектральных параметров в транспортную интерпретацию, непосредственно связанную с эксплуатацией электротранспорта. Практическая ценность заключается в том, что он показывает: для транспортных приложений деградацию целесообразно оценивать не только по потере ёмкости, но и по ухудшению транспортной мощности батареи.

3.3.5 Скорость деградации как функция транспортных параметров

С учётом сказанного скорость деградации можно переписать в транспортно-ориентированной форме:

.

Здесь последнее слагаемое вводится уже в явной транспортной форме через коэффициент диффузии, а не только через параметр Варбурга. Это особенно важно, поскольку диффузионные характеристики составляют вторую принципиальную опору всей транспортной линии диссертации. Если Rct отражает интерфейсную кинетику, то Ds и связанные с ним признаки отражают способность активного материала перераспределять ионы в объёме частицы. Для электротранспорта это критично, так как именно в быстрых режимах внутренняя диффузия становится одним из лимитирующих факторов мощностного отклика.

В таком виде скорость деградации становится не просто «скоростью роста сопротивления», а скоростью потери транспортной функциональности батареи.

3.3.6 Температурный фактор в транспортной кинематике деградации

Поскольку транспортные процессы термоактивируемы, скорость деградации должна включать температурную поправку. Для этого используется аррениусовский множитель:

.

Такое включение температуры означает, что даже при одинаковом уровне деградации батарея может стареть с разной скоростью в зависимости от теплового режима. Для тяговых систем это особенно важно, поскольку импульсные разгоны, рекуперация и работа при низких или высоких температурах существенно изменяют транспортное состояние батареи. McCarthy и соавт. прямо показали, что impedance model elements зависят от температуры, SOC и SOH, то есть использование параметров без температурной нормализации ведёт к смешению теплового и деградационного вкладов (DOI: 10.1016/j.est.2022.104608).

Для иллюстрации того, как транспортные параметры могут быть преобразованы в оценку темпа старения, построены расчётные зависимости скорости деградации dD/dN для разных температур.

Рисунок 3.4 — Скорость деградации, восстановленная по транспортным параметрам

На рисунке показано, что при одинаковой структуре деградации скорость dD/dN возрастает с увеличением температуры и накопленного числа циклов. Это означает, что транспортная кинетика старения не является постоянной: по мере изменения транспортных параметров и тепловых условий батарея приближается к предельному состоянию с ускорением.

Научная ценность рисунка состоит в переходе от статической транспортной диагностики к кинетической модели старения. Практическая ценность заключается в том, что он закладывает основу будущего прогноза RUL: ресурс должен рассчитываться не только по текущему состоянию, но и по текущему темпу ухудшения транспортных свойств.

| Величина | Тип | Физический смысл | Диагностическая роль |
| --- | --- | --- | --- |
| Rct | Транспортный параметр | Сопротивление межфазного переноса заряда | Основной индикатор кинетической деградации |
| RΩ | Транспортный параметр | Омическое сопротивление проводящих сред | Контроль активных потерь и контактного состояния |
| σ | Транспортный параметр | Параметр диффузионной поляризации | Индикатор массопереносных ограничений |
| Ds | Транспортный параметр | Коэффициент твёрдофазной диффузии | Характеристика внутренней проходимости активного материала |
| τct=RctCdl | Транспортная характеристика | Время интерфейсной релаксации | Оценка быстродействия электрохимического интерфейса |
| τD=L2/Ds | Транспортная характеристика | Время диффузионной релаксации | Оценка склонности к концентрационной поляризации |
| Πtr | Интегральная транспортная характеристика | Обобщённый индекс транспортной мощности | Сводная оценка транспортной работоспособности |

Эта таблица фиксирует ключевую методическую позицию диссертации: транспортные параметры являются объектом идентификации, а транспортные характеристики — объектом инженерной интерпретации и прогноза.

3.3.7 Итоговая диагностическая интерпретация скорости деградации

С учётом изложенного скорость деградации аккумуляторной батареи в работе трактуется как величина, определяемая не скоростью потери ёмкости как таковой, а скоростью ухудшения транспортного состояния батареи, выраженного через динамику Rct, RΩ, σ, Ds. Именно этот подход позволяет сделать импедансную диагностику особенно значимой для электротранспорта. В транспортной технике батарея должна не просто хранить заряд, а быстро и стабильно передавать его в тяговую систему. Следовательно, ресурс батареи должен оцениваться через ресурс её транспортной способности.

В этом и состоит одна из содержательных новаций диссертации: импедансная метрия рассматривается как способ измерения не только статического состояния, но и транспортной кинематики старения.

Вывод по разделу 3.3

В разделе 3.3 показано, что скорость деградации аккумуляторной батареи целесообразно определять по динамике её транспортных параметров, а не только по потере ёмкости. Введено и подробно разграничено понятие транспортных параметров (Rct, RΩ, σ, Ds) и транспортных характеристик (τct, τD, Πtr). Получено выражение для скорости деградации как взвешенной суммы скоростей изменения основных импедансных параметров и коэффициента диффузии. Показано, что такой подход особенно релевантен для электротранспорта, где критически важна не только энергетическая, но и транспортная мощностная работоспособность батареи. Тем самым создана основа для следующего раздела 3.4, в котором будет сформирован интегральный диагностический критерий технического состояния батареи.

3.4 Интегральный диагностический критерий технического состояния батареи

На предыдущих этапах исследования было показано, что отдельные импедансные параметры — Rct, RΩ, σ, а также производные от них транспортные характеристики — по-разному отражают деградационные процессы в аккумуляторной системе. Однако для целей эксплуатационной диагностики электротранспорта одного набора разрозненных параметров недостаточно. Система управления батареей, инженерная методика мониторинга и прогностическая модель должны опираться на единый интегральный критерий, который позволяет в одном числовом показателе выразить текущее качество транспортного состояния батареи. Такая постановка соответствует современной тенденции перехода от отдельных health indicators к агрегированным индексам состояния, особенно в задачах EIS диагностики и оценки SOH. Работы по LFP-, LTO- и Na-ion-системам показывают, что на практике наибольшую диагностическую ценность имеют именно совокупности признаков, а не один изолированный параметр, даже если Rct остаётся доминирующим индикатором старения (DOI: 10.1016/j.est.2018.11.020), (DOI: 10.3390/wevj12030156), (DOI: 10.1016/j.electacta.2021.138751).

В логике настоящей диссертации интегральный диагностический критерий должен удовлетворять четырём условиям. Во-первых, он должен быть монотонным по отношению к накопленной деградации. Во-вторых, он должен сохранять физическую интерпретацию, то есть складываться из параметров, каждый из которых связан с определённым механизмом ухудшения батареи. В-третьих, он должен быть чувствителен именно к транспортному состоянию аккумулятора, поскольку для электротранспорта критично не только сохранение ёмкости, но и способность батареи быстро передавать заряд в режимах разгона, рекуперации и токовых пиков. В-четвёртых, критерий должен быть пригоден для последующего использования как в диагностике, так и в прогнозе остаточного ресурса.

3.4.1 Почему необходим именно интегральный критерий

Раздельный анализ параметров Rct, RΩ, σ и Cdl даёт богатую физическую информацию, но в инженерной практике имеет два ограничения. Первое ограничение связано с многомерностью данных: один и тот же уровень старения может проявляться по-разному в зависимости от химии батареи, температуры и режима нагружения. Второе ограничение связано с тем, что отдельные признаки по-разному чувствительны к разным механизмам старения. Например, рост Rct хорошо отражает межфазную деградацию, но не всегда полностью охватывает ухудшение диффузионной проходимости. Напротив, усиление параметра σ указывает на рост транспортных ограничений, но может отставать по чувствительности на ранних стадиях межфазного старения.

Следовательно, если ограничиться только одним параметром, то диагностическая система окажется либо слишком узкой, либо недостаточно устойчивой. Именно поэтому вводится интегральный диагностический критерий технического состояния, который рассматривается как агрегированная метрика транспортно-импедансной работоспособности батареи.

3.4.2 Транспортная трактовка интегрального критерия

Ключевая методическая идея диссертации состоит в том, что интегральный критерий должен отражать не просто «уровень износа», а степень ухудшения транспортной функциональности аккумулятора. Под транспортной функциональностью здесь понимается способность батареи обеспечивать перенос электронов, ионов и межфазного заряда с допустимыми потерями и с требуемым быстродействием в условиях тягового режима.

В этом контексте:

RΩ характеризует транспорт электронов и ионов через проводящие и токоведущие среды системы;

Rct характеризует транспорт заряда через интерфейс электрод–электролит, то есть межфазную кинетику;

σ – связанные с ней признаки отражают ограниченность массопереноса в электроде и электролите;

τct=RctCdl отражает инерционность межфазного отклика.

Следовательно, интегральный критерий должен быть функцией именно этих транспортных параметров и транспортных характеристик. Такой подход логически продолжает построения предыдущего раздела, где скорость деградации интерпретировалась как скорость ухудшения транспортного состояния батареи.

3.4.3 Базовая форма интегрального диагностического критерия

В качестве базовой формы интегрального критерия в диссертации принимается нормированная взвешенная сумма основных диагностических признаков:

,

где Rct,0, RΩ,0, σ0, τct,0 – параметры эталонного или нового состояния, а коэффициенты wi удовлетворяют условиям

, .

Данная форма выбрана не произвольно, а на основе физической интерпретации каждого слагаемого. Первое слагаемое отражает межфазную кинетическую деградацию. Второе — рост омических потерь. Третье — усиление диффузионных ограничений. Четвёртое — ухудшение быстродействия электрохимического интерфейса. Таким образом, критерий Kdeg является сводной метрикой транспортно- импедансной деградации.

3.4.4 Выбор весовых коэффициентов и их физический смысл

В предыдущих разделах было показано, что Rct является наиболее чувствительным диагностическим параметром, тогда как RΩ играет опорную роль, а σ и τct дополняют диагностику за счёт отражения транспортных ограничений и динамики интерфейса. Поэтому естественно принять

,   .

Для базового варианта модели, используемого в диссертации, принимается следующий набор коэффициентов:

, , , .

Эта структура означает, что главным вкладом в критерий остаётся сопротивление переноса заряда, но при этом почти столь же важную роль начинает играть диффузионная составляющая, если батарея эксплуатируется в условиях высоких мощностей и динамических нагрузок. Такой выбор особенно оправдан для электротранспорта, где транспортные ограничения могут определять реальную работоспособность батареи раньше, чем формальный критерий потери ёмкости.

3.4.5 Нормировка критерия и его область значений

Чтобы критерий был пригоден для практической диагностики и сопоставления разных батарей, его удобно трактовать как безразмерную величину, принимающую значение

для новой батареи и возрастающую по мере накопления деградации. При этом для инженерной интерпретации вводятся два характерных уровня:

уровень предупреждения

,

при достижении которого батарея ещё работоспособна, но её транспортные свойства ухудшились до уровня, требующего усиленного мониторинга;

уровень предельного состояния

при котором батарея достигает состояния, несовместимого с требуемой транспортной и мощностной работоспособностью.

В базовой постановке диссертации используются ориентировочные значения

,   .

Эти значения не задаются как универсальные для всех химий, а рассматриваются как калибруемые инженерные пороги, зависящие от типа батареи и режима применения. Однако сама двухуровневая логика — «предупреждение/предельное состояние» — является общей и удобной для дальнейшей интеграции в BMS.

Для демонстрации формирования интегрального диагностического критерия по отдельным импедансным и транспортным вкладам построены расчётные зависимости Kdeg(N) и соответствующих компонент.

Рисунок 3.5 — Формирование интегрального диагностического критерия деградации

На рисунке показана эволюция интегрального критерия Kdeg с числом циклов, а также раздельные вклады параметров Rct, RΩ, σ и τct. Видно, что на ранних стадиях основную роль играет рост сопротивления переноса заряда, тогда как на более поздних стадиях заметно возрастает вклад диффузионной составляющей и характеристического времени интерфейса. Горизонтальные линии соответствуют порогу предупреждения и порогу предельного состояния.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он показывает механизм формирования интегрального критерия не как формальную сумму, а как физически интерпретируемую суперпозицию отдельных деградационных процессов. Практическая ценность заключается в возможности использовать Kdeg как единый числовой показатель транспортно-импедансного состояния батареи в системах мониторинга и в будущей прогностической модели.

3.4.6 Транспортно-ориентированная модификация критерия

Для задач электротранспорта представляется полезным ввести и более явно транспортно-ориентированную форму критерия, в которой вместо σ и τct могут использоваться непосредственно транспортные характеристики:

,

где τD=L2/Ds – характеристическое время диффузии.

Такая модификация особенно важна для систем, в которых транспорт иона в твёрдой фазе становится лимитирующим фактором, то есть для высокомощностных режимов, низкотемпературной эксплуатации и, что особенно важно, для натрий-ионных батарей. Современные исследования Na-ion electrodes прямо показывают, что при анализе состояния здоровья именно resistivity and diffusivity of sodium transport являются центральными параметрами интерпретации (DOI: 10.1016/j.electacta.2021.138751).

В рамках диссертации базовым остаётся критерий Kdeg, поскольку он строится непосредственно на идентифицируемых параметрах эквивалентной схемы. Однако критерий Ktr рассматривается как его содержательное расширение в сторону более глубокой транспортной интерпретации.

3.4.7 Связь интегрального критерия с техническим состоянием батареи

После введения критерия Kdeg техническое состояние батареи можно классифицировать по следующим областям:

— нормальное работоспособное состояние;

— состояние деградационного предупреждения;

— предельное состояние по транспортно-импедансному критерию.

Эта классификация важна тем, что переводит абстрактные спектральные параметры в инженерно понятную диагностическую шкалу. Таким образом, интегральный критерий выполняет роль мостика между физикой импеданса и эксплуатационным решением.

Таблица 3.4 – Структура интегрального диагностического критерия технического состояния

| Компонента критерия | Физический смысл | Тип параметра | Диагностическая роль |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Межфазная кинетическая деградация | Импедансный транспортный параметр | Главный индикатор старения |
|  | Рост омических потерь | Импедансный транспортный параметр | Контроль активных потерь |
|  | Усиление диффузионных ограничений | Импедансный транспортный параметр | Диагностика ухудшения массопереноса |
|  | Рост инерционности интерфейса | Транспортная характеристика | Оценка быстродействия интерфейса |
| Kdeg | Интегральная степень деградации | Сводный критерий | Основа классификации состояния |

Эта таблица подчёркивает, что интегральный критерий не отменяет значимость отдельных параметров, а, напротив, объединяет их в единую и физически интерпретируемую диагностическую систему.

3.4.8 Значение критерия для импедансной метрии на электротранспорте

Именно в этом разделе окончательно проявляется специфичность импедансной метрии для электротранспорта. Для стационарных накопителей энергии часто достаточно оценки остаточной ёмкости и общего внутреннего сопротивления. Для тяговой батареи этого недостаточно, потому что эксплуатационная ценность батареи определяется ещё и тем, насколько быстро она может принимать и отдавать энергию в условиях резко меняющихся нагрузок. Следовательно, техническое состояние батареи должно оцениваться через критерий, который интегрирует не только энергетические, но и транспортно-динамические свойства.

Интегральный критерий Kdeg, предложенный в диссертации, именно это и делает: он объединяет межфазную кинетику, омические потери, диффузионные ограничения и быстродействие интерфейса в одну диагностическую величину. Тем самым он выходит за рамки обычного «импедансного индикатора» и становится полноценной транспортной метрикой технического состояния батареи.

Вывод по разделу 3.4

В разделе 3.4 разработан интегральный диагностический критерий технического состояния батареи, основанный на нормированных изменениях ключевых импедансных и транспортных параметров. Показано, что единый критерий Kdeg позволяет агрегировать вклад межфазной, омической и диффузионной деградации, а также ухудшения быстродействия интерфейса. Обосновано, что такой критерий особенно важен для электротранспортных приложений, где техническое состояние батареи определяется не только остаточной ёмкостью, но и её транспортной работоспособностью в динамических режимах. Тем самым создана основа для следующего раздела 3.5, в котором будет сформулирован критерий предельного состояния по параметрам комплексного импеданса

3.5 Критерий предельного состояния по параметрам комплексного импеданса

Определение предельного состояния тяговой аккумуляторной батареи является одной из центральных задач диссертации, поскольку именно оно связывает диагностическую часть исследования с последующим прогнозированием остаточного ресурса. В традиционной практике батарея электротранспорта обычно считается достигшей конца первого жизненного цикла при снижении SOH до 70–80% от исходной ёмкости. Однако современные исследования показывают, что такой универсальный ёмкостный порог не всегда корректно отражает реальную потерю эксплуатационной пригодности, особенно для электротранспортных приложений, где критичны мощность, ускорение, рекуперация и тепловая нагрузка. В работах Saxena и соавт. показано, что распространённый порог 70–80% ёмкости широко используется, но недостаточно обоснован с точки зрения конкретного транспортного применения (DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.01.109). В работе Arrinda и соавт. прямо показано, что порог end-of-life должен определяться как application-dependent threshold, а не как универсальное постоянное значение (DOI: 10.3390/batteries7010012). В более позднем исследовании Etxandi-Santolaya и соавт. дополнительно подчёркнуто, что возможность продления первого жизненного цикла EV-батареи требует обязательного учёта роста внутреннего сопротивления, а не только потери ёмкости (DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e25733).

Для настоящей диссертации это означает, что предельное состояние должно быть определено не только через энергетический критерий, но и через импедансно-транспортное состояние батареи. Для электротранспорта батарея утрачивает эксплуатационную ценность не тогда, когда в ней формально остаётся недостаточно заряда, а тогда, когда деградация транспортных параметров делает невозможной требуемую мощностную и динамическую отдачу. Следовательно, предельное состояние должно быть связано с тем уровнем роста Rct, RΩ, диффузионной составляющей и транспортных времён, при котором батарея уже не обеспечивает требуемую тяговую функциональность. Такой подход соответствует общей тенденции импедансно-ориентированной диагностики и прогноза батарей, описанной в современных обзорах по EIS и end-of-life analysis (DOI: 10.1016/j.est.2022.104608; DOI: 10.20964/2024.12.34).

3.5.1 Недостаточность ёмкостного критерия предельного состояния

Классический критерий

,

удобен своей простотой, однако он имеет фундаментальное ограничение: он оценивает только энергетическую сторону состояния батареи и не описывает в явном виде ухудшение транспортной и мощностной работоспособности. Между тем именно рост сопротивления, замедление межфазной кинетики и усиление диффузионных ограничений непосредственно влияют на способность батареи работать в режимах высоких токов. В публикациях, посвящённых EIS-ageing analysis и EV end-of-life, отмечается, что рост внутреннего сопротивления может становиться лимитирующим фактором раньше, чем достижение формального порога по ёмкости (DOI: 10.3390/batteries7010012; DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e25733).

Для электротранспорта это особенно важно по двум причинам. Во-первых, ухудшение импедансных параметров ведёт к снижению доступной мощности и ухудшению динамики разгона. Во-вторых, рост сопротивления увеличивает тепловыделение

,

что дополнительно ускоряет деградацию и ухудшает безопасность. Следовательно, формальный порог по ёмкости не может считаться достаточным критерием предельного состояния для тяговой батареи.

3.5.2 Импедансно-транспортная постановка предельного состояния

В рамках настоящей работы предельное состояние батареи трактуется как такое состояние, при котором импедансно-транспортные параметры достигают уровня, несовместимого с заданной тягой, допустимой тепловой нагрузкой и требуемой рекуперационной способностью. Иными словами, end-of-life интерпретируется не как «момент, когда батарея слишком мала по ёмкости», а как «момент, когда батарея больше не обеспечивает необходимое качество транспорта заряда и вещества».

В базовой постановке это означает, что должно существовать критическое значение интегрального критерия деградации:

,

при котором батарея переходит в область предельного состояния.

Напомним, что в разделе 3.4 интегральный критерий был введён в форме

Тогда условие предельного состояния имеет вид

Эта формулировка является принципиально более сильной, чем классический порог по SOH, поскольку она включает не только потерю энергетической ёмкости, но и ухудшение транспортных характеристик батареи.

3.5.3 Частные пороговые критерии по отдельным параметрам

Хотя итоговым в диссертации является интегральный критерий, для интерпретации предельного состояния полезно ввести и частные пороги по отдельным параметрам. В первую очередь это относится к сопротивлению переноса заряда:

.

В силу высокой чувствительности Rct к межфазной деградации именно этот параметр может рассматриваться как главный локальный признак приближения к предельному состоянию. В EIS-based SOH studies для литий-ионных батарей именно charge transfer resistance repeatedly рассматривается как наиболее информативный показатель старения (DOI: 10.1016/j.est.2018.11.020; DOI: 10.3390/wevj12030156).

Во втором приближении учитывается рост омического сопротивления:

что особенно важно для оценки тепловой и мощностной пригодности батареи.

Для транспортной составляющей вводится условие

или .

что соответствует чрезмерному ухудшению массопереноса в активном материале.

Наконец, для динамического отклика интерфейса может использоваться ограничение

.

Таким образом, предельное состояние имеет не одну, а многоуровневую структуру: локальные критерии по отдельным параметрам и интегральный критерий по их сводной комбинации.

3.5.4 Критерий предельного состояния через доступную мощность

Поскольку диссертация ориентирована на электротранспорт, особенно важна связь импедансных параметров с мощностной работоспособностью батареи. Если батарею в первом приближении рассматривать как источник с внутренним сопротивлением, то максимально доступная мощность определяется соотношением

.

При росте Rint обусловленном ростом RΩ, Rct и диффузионных ограничений, доступная мощность снижается. Следовательно, в транспортной постановке предельное состояние можно определить через условие

,

где Ravail – доступная мощность, восстановленная по импедансным параметрам, а Pcrit – минимально допустимая мощность для заданной тяговой миссии.

Именно такой application-dependent подход к end-of-life более адекватен для EV-батарей, чем универсальный порог по ёмкости. Это прямо согласуется с работами Arrinda и соавт. и Etxandi-Santolaya и соавт., где показано, что battery EOL should depend on application requirements and internal resistance growth, not solely on capacity fade (DOI: 10.3390/batteries7010012; DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e25733).

В рамках настоящей диссертации это означает, что критерий предельного состояния должен быть согласован одновременно с тремя уровнями оценки:

по ёмкости,

по импедансно-транспортному критерию,

по доступной мощности.

3.5.5 Совмещённый критерий предельного состояния

С учётом предыдущего окончательный критерий предельного состояния батареи в диссертации формулируется как совокупность условий:

Однако приоритетным условием принимается именно

,

поскольку оно непосредственно основано на импедансно-транспортной диагностике и лучше отражает эксплуатационную пригодность батареи в режиме электротранспорта. Ёмкостный порог SOHcrit в этой схеме играет роль дополнительного, а не единственного критерия.

Такая постановка является важным результатом диссертации, так как переводит определение end-of-life из чисто энергетической логики в транспортно-функциональную.

Для сопоставления классического ёмкостного критерия и предложенного импедансно-транспортного подхода построены расчётные траектории SOH, относительной доступной мощности и интегрального критерия Kdeg по числу циклов.

Рисунок 3.6 — Сопоставление ёмкостного и импедансно-транспортного критериев предельного состояния тяговой батареи

На рисунке видно, что различные критерии end-of-life могут достигаться при разных значениях числа циклов. Порог по ёмкости SOH=0,80, порог по доступной мощности и порог по интегральному критерию Kdeg не совпадают. Это означает, что батарея может ещё сохранять формально допустимый уровень остаточной ёмкости, но уже утратить требуемую мощностную и транспортную работоспособность. В транспортных приложениях именно этот эффект делает импедансно-транспортный критерий более физически и эксплуатационно обоснованным.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он демонстрирует несводимость end-of-life к одному только ёмкостному порогу. Практическая ценность заключается в обосновании перехода к application-dependent and impedance-informed end-of-life definition для электротранспортных батарей.

3.5.6 Химически-зависимая калибровка порога предельного состояния

Численные значения Kcrit, Rct,crit, σcrit и Pcrit не могут быть одинаковыми для всех химических систем. Для LTO-батарей, обладающих высокой мощностной устойчивостью и иной кинетикой интерфейса, предельное состояние по Rct может наступать при иных абсолютных значениях, чем для NMC или LFP. Для Na-ion систем транспортные ограничения, связанные с более низкой диффузивностью ионов натрия, также требуют отдельной калибровки. Современные EIS-исследования прямо показывают, что химическая система существенно влияет на интерпретацию импедансных признаков и их связь с SOH (DOI: 10.3390/wevj12030156; DOI: 10.1021/acsaem.9b01216; DOI: 10.3390/molecules29204963).

Поэтому в диссертации предполагается следующая калибровочная схема:

для каждой химии определяется эталонное состояние;

затем строятся деградационные траектории импедансных параметров;

после этого выбираются такие значения Kcrit, Pcrit, которые соответствуют потере требуемой транспортной функции в тяговом режиме.

Именно эта химически-адаптивная логика делает критерий предельного состояния пригодным для универсальной, но не усреднённой импедансной метрии.

Таблица 3.5 – Структура критерия предельного состояния по параметрам комплексного импеданса

| Критерий | Формула | Физический смысл | Роль в диагностике |
| --- | --- | --- | --- |
| Ёмкостный |  | Потеря энергетической ёмкости | Классический reference criterion |
| Зарядопереносный |  | Критическое ухудшение межфазной кинетики | Главный локальный импедансный порог |
| Омический |  | Рост активных потерь | Контроль тепловой и мощностной пригодности |
| Диффузионный | или | Критическое ухудшение массопереноса | Оценка транспортной проходимости |
| Мощностный |  | Потеря допустимой тяговой мощности | Application-dependent EV criterion |
| Интегральный |  | Сводная транспортно импедансная деградация | Основной критерий диссертации |

Эта таблица показывает, что критерий предельного состояния в диссертации имеет иерархическую структуру. Отдельные пороги по параметрам полезны для интерпретации, но главным диагностическим условием выступает именно интегральный критерий Kdeg.

3.5.7 Значение критерия предельного состояния для дальнейших глав

Формулировка предельного состояния через Kdeg имеет для всей диссертации системообразующее значение. Во-первых, она завершает построение диагностической части главы 3. Во-вторых, она создаёт необходимую математическую основу для главы 4, где остаточный ресурс будет рассчитываться как время или число циклов до достижения условия

,

Именно поэтому критерий предельного состояния должен быть определён уже здесь, до перехода к прогностической модели.

Вывод по разделу 3.5

В разделе 3.5 показано, что классический критерий предельного состояния батареи по остаточной ёмкости недостаточен для электротранспортных приложений. Предложено определять end-of-life по параметрам комплексного импеданса и транспортного состояния батареи. Введён совмещённый критерий предельного состояния, в котором приоритетным является условие достижения интегральным диагностическим критерием значения Kcrit, а дополнительные роли играют ёмкостный и мощностный пороги. Показано, что такой подход лучше отражает реальную потерю эксплуатационной пригодности батареи в тяговом режиме и подготавливает строгую основу для раздела 3.6, где будет сформирован метод экспресс-оценки SOH по ограниченному набору диагностических частот.

Rct, RΩ, σ, τct, Kdeg Ktr Ravail Pcrit Kcrit